ICS 87.040

G.51

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T×××××—××××

汽车车桥板簧防腐底漆

Automobile axle spring anticorrosive primer

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

2016.6.30

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

汽车车桥板簧防腐底漆

范围

本标准规定了汽车车桥板簧防腐底漆的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、运输。

本标准适用于由各类树脂、颜填料、稀释剂和助剂等碾磨而制成的汽车车桥板簧防腐底漆。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1723—1993  涂料粘度测定法

GB/T 1724—1979  涂料细度测定法

GB/T 1728—1979  漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1732—1993  漆膜耐冲击测定法

GB/T 1733—1993  漆膜耐水性测定法

GB/T 1735—2009 色漆和清漆 耐热性的测定

GB/T 1766—2008  色漆和清漆  涂层老化的评级方法

GB/T 1771—2007  色漆和清漆  耐中性盐雾性能的测定

GB/T 1865-2009  色漆和清漆  人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样

GB/T 6742—2007 色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）

GB∕T  8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9271—2008  色漆和清漆  标准试板

GB/T 9274—1988  色漆和清漆  耐液体介质的测定

GB/T 9278  涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9286—1998  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 13288.1  涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1部分:用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义

GB/T 13452.2  色漆和清漆 漆膜厚度测定法

GB/T 13491 涂料产品包装通则

产品分类

产品按分散介质的不同分为Ⅰ、Ⅱ型：

——Ⅰ型：水性汽车车桥板簧防腐底漆；

——Ⅱ型：油性汽车车桥板簧防腐底漆。

要求

产品应符合表1的要求。

表1 要求

| 序号 | 检 验 项 目 |  |  | 技 术 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 1 | 容器中状态 |  |  | 搅拌后无硬块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 粘度 |  |  | 商定 |  |
| 3 | 细度/μm ≤ |  |  | 30 |  |
| 4 | 干燥时间 | 表干/min ≤ |  | 90 | 30 |
|  |  | 实干/ h ≤ |  | 48 | 24 |
| 5 | 涂膜外观 |  |  | 正常 |  |
| 6 | 划格试验/级 ≤ |  |  | 1 |  |
| 7 | 耐冲击性/㎝ |  |  | 50 |  |
| 8 | 弯曲试验/mm |  |  | 2 |  |
| 9 | 耐水性（24h） |  |  | 无异常 |  |
| 10 | 耐碱性（0.1mol/L NaOH） |  |  | 24h无异常 | 48h无异常 |
| 11 | 耐柴油性（O#柴油，24h） |  |  | 无异常 |  |
| 12 | 耐机油性（HQ-10机油，48h） |  |  | 无异常 |  |
| 13 | 耐汽油性（92#汽油或商定，24h） |  |  | 无异常 |  |
| 14 | 耐热性[（80±2）℃，4h] |  |  | 无异常，允许轻微变色 |  |
| 15 | 耐盐雾性（240h） |  |  | 划痕处单向锈蚀≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象 |  |
| 16 | 耐人工气候老化性（200h） |  | 黑色 粉化/级 ≤ 变色/级 ≤ 失光a/级 ≤ | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象 1 1 2 |  |
|  |  |  | 其他色 粉化/级 变色/级 失光a/级 | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象 商定 商定 商定 |  |
| a试板的原始光泽＜20单位值，不进行失光评定。 |  |  |  |  |  |

试验方法

  - 取样

产品按GB/T 3186规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。

试验环境

除另有规定外，试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB/T 9278的规定。

试验样板的制备

    - 底材的处理

除另有规定外，试验用钢板、马口铁板应符合GB/T 9271—2008的要求，钢板的处理应按GB/T 9271—2008中3.5.2的规定进行，马口铁板处理应按GB/T 9271—2008中4.3的规定进行。钢板经喷砂处理后，其除锈等级达到GB/T 8923.1中规定的Sa21/2级，表面粗糙度达到GB/T 13288.1中规定的“中”级。商定的底材材质类型和底材处理方法应在检验报告中注明。

试验样板的制备

除另有规定外，试验样板的制备按表2的规定进行。采用与本标准规定不同的样板制备方法，应在检验报告中注明。漆膜厚度的测试按GB/T 13452.2的规定进行。

表2 试验样板的制备

| 检验项目 | 底材类型 | 底材尺寸/mm | 涂装要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 马口铁板 | 120×50×(0.2～0.3) | 喷涂一道，干膜厚度（23±3）μm。 |
| 涂膜外观、耐冲击性、弯曲性能 | 马口铁板 | 120×50×(0.2～0.3) | 喷涂一道，干膜厚度（23±3）μm，养护48h后测试。 |
| 划格试验 | 钢板 | 150×70×(0.45～0.55) | 喷涂一道，干膜厚度（23±3）μm，养护48h后测试。 |
| 耐水性、耐碱性、耐柴油性、耐机油性、耐汽油性、耐热性、耐人工气候老化性 | 钢板 | 150×70×(0.45～0.55) | 喷涂一道，干膜厚度（23±3）μm，养护168h后测试。 |
| 耐盐雾性 | 喷砂钢板 | 150×70×(3～6) | 喷涂二道，干膜厚度（65±5）μm，养护168h后测试。 |

操作方法

一般规定

除另有规定外，所用试剂均为化学纯及以上，所用水均为符合GB/T 6682规定的三级水，试验用溶液在试验前预先调整到试验温度。

容器中状态

打开容器，用调刀或搅棒搅拌，允许容器底部有沉淀，若经搅拌易于混合均匀，则评为“搅拌后均匀无硬块”。双组分涂料的主剂和固化剂分别进行检验。

粘度

Ⅰ型按GB/T 2794—2013规定进行；Ⅱ型按GB/T 1723—1993规定进行。双组分涂料测试主剂。

细度

按GB/T 1724—1979规定进行。双组分涂料测试主剂。

干燥时间

- 按GB/T 1728—1979的规定进行。表干按乙法进行，实干按甲法进行。

涂膜外观

样板在散射日光下目视观察，如果涂膜均匀，无流挂、发花、针孔、开裂和剥落等涂膜病态，则评为“正常”。

划格试验

按GB/T 9286—1998规定进行。

耐冲击性

按GB/T 1732—1993规定进行

弯曲性能

按GB/T 6742—2007的规定进行。

5.4.10 耐水性

按GB/T 1733—1993中甲法的规定进行。试板测试前除封边外，还需封背。浸入符合GB/T 6682要求的三级水中，试验结束后取出样板观察，如出现起泡、生锈、开裂和剥落等涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

    - 5.4.11 耐碱性、耐柴油性、耐机油性、耐汽油性

按GB/T 9274—1988中甲法的规定进行。将试板浸入规定溶液中。在规定的试验时间后取出目视观察，如三块试板中有二块未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。

5.4.12 耐热性

按GB/T 1735—2009的规定进行。将三块试板放入规定温度的鼓风烘箱或高温炉中，达到规定时间后，将试板从烘箱或高温炉中取出并使之冷却至室温。检查试板并与在同样条件下制备的未经加热的试板进行比较，看涂膜的颜色是否有变化或涂膜是否有其他破坏现象，以至少两块试板现象一致为试验结果。

    - 5.4.13 耐盐雾性

按GB/T 1771－2007的规定，在试板上划一道平行于试板长边的划痕进行试验。如出现起泡、生锈、开裂和剥落等漆膜病态现象，按GB/T 1766－2008进行描述。

    - 5.4.14 耐人工老化性

- 按GB/T 1865—2009中循环A的规定进行。如出现粉化、起泡、剥落、开裂、变色和失光等涂膜病态现象，按GB/T 1766—2008进行描述与评级。

- 6 检验规则

    - 6.1检验分类

    - 6.1.1 产品检验分为出厂检验和型式检验。

    - 6.1.2 出厂检验项目包括容器中状态、粘度、细度、干燥时间、涂膜外观、划格试验、弯曲试验、耐冲击性。

    - 6.1.3 型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。在正常生产情况下，型式检验每年至少检验一次。

  - 6.2 检验结果的判定

    - 6.2.1 检验结果的判定按GB/T 8170—2008中修约值比较法的规定进行。

    - 6.2.2 所有项目的检验结果均达到本标准要求时，该产品为符合本标准要求。

- 7 标志、包装和贮存

  - 7.1 标志

按GB/T 9750的规定进行。对于由双组分配套组成的涂料，包装标志上应明确各组分配比。

  - 7.2 包装

按GB/T 13491中一级包装要求的规定进行。

  - 7.3 贮存

## 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射并应隔绝火源，远离热源。产品应根据类型定出贮存期，并在包装标志上明示。

_________________________________