ICS 87.040

G 50

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

儿童房装饰用内墙涂料

Interior wall coatings for children's room decorating

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

（本稿完成日期：2016-07-15

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

儿童房装饰用内墙涂料

范围

本标准规定了儿童房装饰用内墙涂料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以合成树脂乳液为基料、与颜料、体质颜料及各种助剂配制而成的，施涂后能形成表面平整的薄质涂层的内墙涂料，包括面漆和底漆，该产品主要用于儿童房、幼儿园等儿童活动场所内墙墙面装饰。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1766 色漆和清漆  涂层老化的评级方法

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6750 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T 9268-2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9756-2009 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9780-2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T 23981 白色和浅色漆对比率的测定

GB/T 23983-2009 木器涂料耐黄变性测定法

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB 24613-2009 玩具用涂料中有害物质限量

GB/T 31414-2015 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚

GB/T XXXXX-XXXX 涂料中石棉的测定

JC/T 412.1-2006 纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

挥发性有机化合物（VOC） volatile organic compounds

在101.3kPa标准压力下，任何初沸点低于或等于250℃的有机化合物

挥发性有机化合物含量  volatile organic compounds content

按规定的测试方法测试产品所得到的挥发性有机化合物的含量。

墙面涂料为产品扣除水分后的挥发性有机化合物的含量，以克每升（g/L）表示。

产品分类

本标准根据产品用途的不同，将产品分为内墙面漆、内墙底漆。

要求

性能要求

产品的性能应符合表1的要求。

质量性能要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内墙面漆 | 内墙底漆 |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |
| 干燥时间（表干）/h ≤ | 2 |  |
| 涂膜外观 | 正常 |  |
| 施工性 | 刷涂二道无障碍 | 刷涂无障碍 |
| 低温稳定性（3次循环） | 不变质 |  |
| 对比率（白色和浅色a） ≥ | 0.95 | — |
| 耐洗刷性（2000次） | 漆膜未损坏 | — |
| 耐碱性（24h） | 无异常 |  |
| 抗泛碱性（48h） | — | 无异常 |
| 耐沾污综合能力（白色和浅色a） ≥ | 45 | — |
| 耐光性（实色漆），△E ≤ | 3.0 | — |
| a 浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608中规定明度值为6～9之间（三刺激值中的≥31.26）。 |  |  |

有害物质限量要求

- 产品中有害物质限量应符合表2的要求。

有害物质限量的要求

| 项目a |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物（VOC）含量/g/L ≤ |  | 30 |
| 甲醛含量/mg/kg ≤ |  | 30 |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量/mg/kg ≤ |  | 50 |
| 乙二醇醚及其酯类的总量b/mg/kg ≤ |  | 100 |
| 可溶性元素含量/mg/kg | 锑 (Sb) ≤ | 60 |
|  | 砷 (As) ≤ | 25 |
|  | 钡 (Ba) ≤ | 1000 |
|  | 镉 (Cd) ≤ | 75 |
|  | 铬 (Cr) ≤ | 60 |
|  | 铅 (Pb) ≤ | 90 |
|  | 汞 (Hg) ≤ | 60 |
|  | 硒 (Se) ≤ | 500 |
| 总铅含量/mg/kg ≤ |  | 90 |
| 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量c/mg/kg ＜ |  | 100 |
| 石棉含量d |  | 无阈值 |
| a 涂料产品所有项目均不考虑稀释配比。 b 包括乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯。 c 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量为壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）和辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）的总和。 d 无阈值是指产品不得含有，按照GB/T XXXX-XXXX方法检测到的石棉含量≤0.1%，可认为未检出石棉。 |  |  |

试验方法

取样

产品按GB/T 3186规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。

试验环境

试板的状态调节和试样的试验环境应符合GB/T 9278的规定。

试验基材及其处理方法

无石棉水泥平板

除对比率、耐洗刷性、抗泛碱性、耐沾污综合能力和石棉含量外，检验用试板为符合JC/T 412.1-2006中NAF H V级要求的无石棉水泥平板，厚度为4mm～6mm，无石棉水泥平板的表面处理和存放按GB/T 9271中的规定进行。

聚酯膜（或卡片纸）

对比率使用聚酯膜（或卡片纸）。

聚酯薄膜：未经处理的无色透明聚酯薄膜，厚度为30µm～50µm，尺寸不小于100mm×150mm。

卡片纸：平整不变形，纸卡黑色部分的原始反射率不大于1%，白色部分的原始反射率为（80±2）%。

无石棉纤维增强水泥中密度板

抗泛碱性使用无石棉纤维增强水泥中密度板，试板密度（1.2±0.1）×103kg/m3，试板厚度为（6±0.5）mm。使用前，用800号砂纸轻轻打磨试板表面以清除浮灰，试板浸水7d后取出，在6.2规定的试验环境下至少放置7d。

PVC塑料片

耐洗刷性、耐沾污综合能力使用PVC材质的塑料片，尺寸为432mm×165mm×（0.25±0.02）mm，光泽（60°）≤10，反射率≤4%，若黑色PVC塑料片的两面光泽不一致，则用满足要求的且光泽更低的一面作为底材。

试验样板的制备

所检产品未明示稀释配比时，搅拌均匀后制板。

所检产品明示了稀释配比时，除对比率外，其余需要制板进行检验的项目，均应按规定的稀释配比混合均匀后制板，若配比为某一范围时，应取其中间值。

面漆采用不锈钢材料支撑的线棒涂布器制板。线棒规格与缠绕钢丝之间的关系见表3。试板尺寸、采用的涂布器规格、涂布道数和养护时间应符合表4的规定，涂布两道时，两道间隔6h。

线棒

| 规格 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缠绕钢丝直径/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 |

以其他规格形式表示的线棒涂布器也可使用，但应符合本标准中表3的技术要求。

面漆制板要求

| 检验项目 | 试板数量 | 制板要求 |  |  | 养护期/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸/ mm×mm×mm | 线棒涂布器规格 |  |  |
|  |  |  | 第一道 | 第二道 |  |
| 干燥时间 | 1 | 150×70×（4～6） | 100 | — | — |
| 施工性、涂膜外观 | 1 | 430×150×（4～6） | — | — | — |
| 对比率 | 2 | — | 100 | — | 1 |
| 耐碱性、耐光性 | 3 | 150×70×（4～6） | 120 | 80 | 7 |
| 耐洗刷性 | 2 | 432×165×（0.25±0.02） | 规格为200μm的间隙式湿膜制备器刮涂一道 | — | 7 |
| 耐沾污综合能力 | 7 | 432×165×（0.25±0.02） | 规格为150μm的间隙式湿膜制备器刮涂一道 | — | 7 |

底漆采用刷涂法制板，试板尺寸、采用的涂布器规格、涂布道数和养护时间应符合表5的规定。每个样品按照GB/T 6750的规定先测定密度D，按下式计算出刷涂质量：

式中：

m ——湿膜厚度为80μm的一道刷涂质量，单位为千克（kg）；

D ——按规定的稀释比例稀释后的样品密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

S ——试板面积，单位为平方米（m2）。

每道刷涂质量：计算刷涂质量±0.1g。

底漆制板要求

| 检验项目 | 尺寸/ mm×mm×mm | 试板数量 | 湿膜厚度/μm | 试板养护期/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 150×70×（4～6） | 1 | 80 | — |
| 施工性、涂膜外观 | 430×150×（4～6） | 1 | 1道 | — |
| 耐碱性 | 150×70×（4～6） | 3 | 80 | 7 |
| 抗泛碱性 | 150×70×（6±0.5） | 3 | 80 | 7 |

操作方法

一般规定

除另有规定外，所用试剂均为化学纯及以上，所用水均为符合GB/T 6682规定的三级水，试验用溶液在试验前预先调整到试验温度。

在容器中状态

打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，无沉淀、结块现象，易于混合均匀，则评定为合格。

施工性

面漆施工性

用刷子在试板平滑面上刷涂试样，涂布量约湿膜厚100μm。使试板的长边呈水平方向，短边与水平面成85°竖放。放置6h后再用同样方法涂刷第二道试样，在第二道涂刷时，刷子运行无困难，则可评定为“刷涂二道无障碍”。

底漆施工性

用刷子在试板平滑面上刷涂试样，刷子运行无困难，则评定为刷涂无障碍。

干燥时间

按GB/T 1728-1979中表干乙法的规定进行。

涂膜外观

将6.5.3试验结束后的试板放置24h，目视观察涂膜，若无显著缩孔，涂膜均匀，则评定为“正常”。

低温稳定性

按GB/T 9268-2008中A法进行。

耐碱性

按GB/T 9265的规定进行，如三块试板中有两块未出现起泡、掉粉等涂膜病态现象，可评定为“无异常”，如出现以上病态现象，按GB/T 1766进行描述。

抗泛碱性

按GB/T 9756-2009中附录A的规定进行。

对比率

按GB/T 23981规定进行，仲裁检验用聚酯膜法。

耐洗刷性

按GB/T 9755-2014中附录C的规定进行。

耐沾污综合能力

按GB/T 9780-2013中内墙涂料涂层耐沾污性试验方法的规定进行。

耐光性

按GB/T 23983-2009的规定进行，使用UVA-340灯管，黑板温度为（60±3）℃，辐照度为0.68W/m2，连续光照曝露168h。

挥发性有机化合物（VOC）含量

按GB 18582-2008中附录A和附录B的规定进行，测试结果的计算按GB 18582-2008中附录A中A.7.2进行。

甲醛含量

按GB 18582-2008中附录C的规定进行。

苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量

按GB 18582-2008中附录A的规定进行。

乙二醇醚及其酯类的总量

按GB 24408-2009中附录A的规定进行，测试结果的计算按GB 24408-2009中附录A中A.7.3进行。

可溶性元素含量

按GB 24613-2009中附录B的规定进行。测试干漆膜中的可溶性重金属含量，结果以干漆膜质量计算。

总铅含量

按GB 24613-2009中附录A的规定进行。

烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量

按GB/T 31414-2015的规定进行。

石棉含量

试样的制备、测试和结果分析按GB/T XXXXX-XXXX的规定进行。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验项目

面漆包括容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率。

底漆包括容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观。

型式检验

型式检验包括本标准所列的全部技术要求。在正常生产情况下，每年至少检验一次。

检验结果的判定

检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法进行。

应检项目的检验结果均达到本标准要求时，该试验样品为符合本标准要求。

标志、包装和贮存

标志

按GB/T 9750的规定进行。如需加水稀释，应明确稀释配比。

包装

按GB/T 13491中二级包装要求的规定进行。

贮存

产品贮存时应保证通风、干燥、防止日光直接照射，冬季时应采取适当防冻措施。产品应根据乳液类型定出贮存期，并在包装标志上明示。