ICS 87.040

G51

备案号：

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

汽车塑料件用水性涂料

Automotive plastic parts of Waterborne Coatings

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

（本稿完成日期：2016/7/2）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

汽车塑料件用水性涂料

范围

本标准规定了汽车塑料件用水性涂料产品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以水为主要分散介质、用于汽车安全气囊系统饰盖组件、汽车内饰塑料件，汽车外饰塑料件起外表面装饰和保护作用的汽车涂料。产品用于乘用车、商用车等。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250-2008  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251-2008  纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1732—1993 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法

GB/T 1740—2007 漆膜耐湿热性测定法

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1865—2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T 6682 分析试验室用水规格和试验方法

GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 6742—2007 色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）

GB/T 6753.1—2007 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

GB/T 6753.3—1986 涂料贮存稳定性试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 9754—2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB 11121 汽油机油

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB/T 15608 中国颜色体系

GB/T 23989—2009 涂料耐溶剂擦拭性测定法

GB/T 17930 车用汽油

GB/T 30648.1-2014 色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中

QB/T 1857 润肤膏霜

QB/T 2486—2008 洗衣皂

QB/T 4525—2013 汽车清洗剂

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

底漆 primers

多层涂装时，直接涂到底材上的色漆。

中间漆 Intermediate paints

多层涂装时施涂于底涂层与面涂层之间的色漆。

实色漆 solid color paints

不含金属、珠光等效应颜料的色漆。

罩光清漆 overcoat varnishes

涂于面漆之上形成保护装饰涂层的清漆。

底色漆 base coat

表面需涂装罩光清漆的色漆。

本色面漆 solid color paints without clearcoat

表面不需要涂装罩光清漆的实色漆。

产品分类

本标准将汽车塑料件用水性涂料分为汽车安全气囊组件用水性涂料、汽车内饰件用水性涂料和汽车外饰件用水性涂料。其中汽车外饰件用水性涂料分为底漆、中间漆和面漆，其中面漆分为本色面漆、底色漆和罩光清漆。

要求

汽车安全气囊组件用水性涂料应符合表1的要求。

汽车安全气囊组件用水性涂料产品要求

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| - 容器中状态 |  | 搅拌后均匀无硬块 |
| - 细度，μm ≤ |  | 35 |
| 贮存稳定性〔(40±2)℃，7d〕 沉降性/级 ≥ 贮存细度的变化/μm ≤ |  | 8 5 |
| 干燥时间 |  | 商定 |
| 漆膜外观 |  | 漆膜正常 |
| 弯曲试验， mm |  | 2 |
| 低温弯曲试验[（-30±2）℃，14h], mm |  | ≤3 |
| 光泽(60°)/单位值 |  | 商定 |
| 附着力(划格间距2mm) 级 |  | 1 |
| 耐温变性（8次）[(-40±2)℃/1h， (60±2)℃/1h为一次循环] |  | 无异常，附着力≤1级 |
| 漆膜耐擦拭性 | - 干摩擦(10次) | 变色≥4，沾色≥3 |
|  | 0.5%洗衣皂∶0.5%Na2CO3 =1∶1(v/v) (10次) | 变色≥4，沾色≥4 |
|  | 95%乙醇(10次) | 变色≥3，沾色≥2 |
|  | 正庚烷(10次) | 变色≥3，沾色≥2 |
|  | 酸性汗液(10次) | 变色≥4，沾色≥4 |
|  | 碱性汗液(10次) | 变色≥3，沾色≥3 |
| 耐水性，[(40±1)℃，72h] |  | 无异常，附着力≤1级 |
| 耐汽油性（92#汽油或商定，1h） |  | 无异常，附着力≤1级 |
| 耐机油性（SE 15W-40机油，1h） |  | 无异常，附着力≤1级 |
| 耐防晒霜性（80℃，24h） |  | 无异常 |
| 耐护手霜性（80℃，24h） |  | 无异常 |
| 耐湿热性(240h) |  | 不起泡、不起皱、不开裂，附着力≤1级 |
| 耐人工气候老化性，(800h) |  | 不起泡、不开裂、不粉化、变色≤2级 |

汽车内饰塑料件用水性涂料符合表2的要求。

汽车内饰塑料件用水性涂料的要求

| 检测项目 |  |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 容器中状态 |  |  |  | 搅拌后均匀无硬块 |
| 细度/μm ≤ |  |  |  | 35 |
| 贮存稳定性〔(40±2)℃，7d〕 沉降性/级 ≥ 贮存细度的变化/μm ≤ |  |  |  | 8 5 |
| 干燥时间 |  |  |  | 商定 |
| 漆膜外观 |  |  |  | 漆膜正常 |
| 弯曲试验/ mm |  |  |  | 2 |
| 耐冲击性/cm |  |  |  | 50 |
| 铅笔硬度(擦伤) ≥ |  |  |  | B |
| 光泽(60°)/单位值 |  |  |  | 商定 |
| 附着力(划格间距2mm)/级 ≤ |  |  |  | 1 |
| 耐温变性（8次）[(-40±2)℃/1h， (60±2)℃/1h为一次循环] |  |  |  | 无异常，附着力≤1级 |
| 漆膜耐擦拭性 | 干摩擦 |  | 单组分(1000次) | 变色≥3级，沾色≥3级 |
|  |  |  | 双组分(2000次) |  |
|  | 清洗剂 |  | 单组分(20次) | 变色≥3级，沾色≥4级 |
|  |  |  | 双组分(50次) |  |
|  | 95%酒精 | 单组份(20次) |  | 变色≥4级，沾色≥2级 |
|  |  | 双组份(50次) |  |  |
| 耐水性，[(40±1)℃，72h] |  |  |  | 无异常，附着力≤1级 |
| 耐汽油性（92号汽油，1h） |  |  |  | 无异常，附着力≤1级 |
| 耐机油性（SE 15W-40机油，1h） |  |  |  | 无异常，附着力≤1级 |
| 耐防晒霜性（80℃，24h） |  |  |  | 无异常 |
| 耐护手霜性（80℃，24h） |  |  |  | 无异常 |
| 耐湿热性（240h） |  |  |  | 不起泡、不起皱、不开裂、不变色，附着力≤1级 |
| 耐人工气候老化，(800h) |  |  |  | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象，变色≤2级，失光≤2级 |
| 有弹性体要求的产品，铅笔硬度除外 |  |  |  |  |

汽车外饰塑料件用水性涂料应符合表3、表4的要求。

汽车外饰塑料件用水性涂料底漆、中间漆的要求

| 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| - 容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 |
| 细度/μm ≤ | 35 |
| 贮存稳定性〔(40±2)℃，7d〕 沉降性/级 ≥ 贮存细度的变化/μm ≤ | 8 5 |
| 干燥时间 | 商定 |
| 漆膜外观 | 漆膜正常 |
| 弯曲试验/ mm | 2 |
| 耐冲击性/cm | 50 |
| 附着力(划格间距2mm)/级 ≤ | 1 |

汽车外饰塑料件用水性面漆的要求

| 项 目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本色面漆 | 底色漆 |  | 罩光清漆 |
| 在容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 |  |  |  |
| 细度（漆组分）/μm ≤ （含铝粉、珠光颜料的涂料组分除外） | 20 |  | — |  |
| 贮存稳定性〔(40±2)℃，7d〕 沉降性/级 ≥ 贮存细度的变化/μm ≤ | 8 5 |  | — |  |
| 干燥时间 | 商定 |  |  |  |
| 漆膜外观 | 正常 |  |  |  |
| 弯曲试验/mm | 2 |  |  |  |
| 耐冲击性/cm ≥ | 50 |  |  |  |
| 铅笔硬度（擦伤） ≥ | B | — |  | B |
| 光泽（60°）/单位值 | 商定 | — |  | 商定 |
| 鲜映性 ≥ 或DOI值 | 80或商定 | 80或商定 |  |  |
| 附着力(划格间距2mm)/级 ≤ | 1 | 1 |  |  |
| 耐温变性（8次）[(-40±2)℃/1h， (60±2)℃/1h为一次循环] | 无异常，附着力≤1级 | 无异常，附着力≤1级 |  |  |
| 耐水性，[(40±1)℃，240h] | 无异常，附着力≤1级 | 无异常，附着力≤1级 |  |  |
| 耐酸性 （0.05mol/LH2SO4，24h） | 无异常，附着力≤1级 | 无异常，附着力≤1级 |  |  |

- 表4续

| 项 目 |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本色面漆 | 底色漆 | 罩光清漆 |
| 耐碱性 （0.1mol/LNaOH，24h） |  | 无异常，附着力≤1级 | 无异常，附着力≤1级 |  |
| 耐汽油性（92号汽油，8h） |  | 无异常，附着力≤1级 | 无异常，附着力≤1级 |  |
| 耐机油性（SE 15W-40机油，48h） |  | 无异常，附着力≤1级 | 无异常，附着力≤1级 |  |
| 耐湿热性（240h） |  | 无明显变化，附着力≤1级 | 无明显变化，附着力≤1级 |  |
| 耐人工气候老化性（1000h） | （白色和浅色a） | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象，变色≤1级，失光≤2级 | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象，变色≤1级，失光≤2级 |  |
|  | （其他色） | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象，变色≤2级，失光≤2级 | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象，变色≤2级，失光≤2级 |  |
| 鲜映性、附着力、耐温变性、耐水性、耐酸、耐碱、耐汽油性、耐机油性、耐湿热性、耐人工老化试验采用复合涂层的要求，即底漆+本色面漆体系或底漆+底色漆+罩光清漆（或非水性罩光清漆）体系；如果体系中有中间漆的，应采用底漆+中间漆+本色面漆体系或底漆+中间漆+底色漆+罩光清漆（或非水性罩光清漆）体系。 鲜映性为高光体系的要求。 含金属、珠光等效应颜料且不需罩光的汽车用面漆可参考本色面漆的要求。 |  |  |  |  |
| 浅色是指以白色颜料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608中规定明度值为6～9（三刺激值中的YD65≥31.26） |  |  |  |  |

取样

产品按GB/T 3186规定取样，也可按商定方法取样，取样量根据检验需要确定。

试验方法

试验环境

试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB/T 9278的规定。

试验样板制备

底材及底材处理

除另有规定外，汽车安全气囊组件用水性涂料采用改性TEEE为底材，汽车内饰塑料件用水性涂料采用ABS硬质塑料为底材，汽车外饰塑料件用水性涂料采用PP塑料为底材，其中光泽项目采用玻璃板，耐冲击性、弯曲试验项目采用马口铁板。底材要求及处理按GB/T 9271规定进行，塑料底材先用商定溶剂擦拭，然后用弱碱性的脱脂剂进行清洗，再用蒸馏水冲洗，于(60±2)℃烘箱中烘20min后制板。

制板要求

一般要求

除非涂料供应商对其底材、配套体系、涂料品种、涂装道数、涂膜干膜厚度等另有要求，样板的制备按规定要求进行，多道涂膜间的施涂间隔、干燥条件等由相关方商定。涂膜厚度的测定按GB/T 13452.2的规定进行。

需快速进行检验的项目（如出厂检验项目等），涂膜的制备、干燥和养护条件可由相关方商定。

汽车安全气囊组件用水性涂料样板制备

除另有规定外，汽车安全气囊组件用水性涂料样板的制备按表5的规定进行。采用与本标准规定的不同之处应在报告中加以说明。

汽车安全气囊组件用水性涂料样板制备

| 检验项目 | 底材类型 | 底材尺寸 mm | 漆膜厚度 μm | 涂装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯曲试验 | 马口铁板 | 120×50×（0.2～0.3） | 25±3 | 喷涂一道，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| 低温弯曲试验 |  |  |  |  |
| 光泽 | 玻璃板 | 150×100×3 |  |  |
| 干燥时间 | 改性TEEE | 150 × 70 ×( 3～4) |  | 喷涂一道。 |
| 漆膜外观、附着力、耐温变性、漆膜耐擦拭性、耐水性、耐汽油性、耐机油性、耐防晒霜性、耐护手霜性、耐湿热性、耐人工气候老化 |  |  | 25±3 | 喷涂一道，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| - 若采用PP水打底，PP水漆膜厚度(3～5)μm。 若底材采用电晕处理，可不打底PP水。 |  |  |  |  |

汽车内饰塑料件用水性涂料样板制备

除另有规定外，汽车内饰塑料件用水性涂料样板的制备按表6的规定进行。采用与本标准规定的不同之处应在报告中加以说明。

汽车内饰塑料件用水性涂料样板制备

| 检验项目 | 底材类型 | 底材尺寸 mm | 漆膜厚度 μm | 涂装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯曲试验 | 马口铁板 | 120×50×（0.2～0.3） | 25±5 | 喷涂一道，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| 耐冲击性 |  |  |  |  |
| 光泽 | 玻璃板 | 150×100×3 |  |  |
| 干燥时间 | ABS塑料 | 150×70×( 3～4) |  | 喷涂一道。 |
| 漆膜外观、铅笔硬度、附着力、耐温变性、漆膜耐擦拭性、耐水性、耐汽油性、耐机油性、耐防晒霜性、耐护手霜性、耐湿热性、耐人工气候老化 |  |  | 25±5 | 喷涂一道，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |

汽车外饰塑料件用水性涂料样板的制备

除另有规定外，汽车外饰塑料件用水性涂料样板的制备按表7、表8和表9的规定进行。采用与本标准规定的不同之处应在报告中加以说明。

汽车外饰塑料件用水性涂料底漆样板制备

| 检验项目 | 底材类型 | 底材尺寸 mm | 漆膜厚度 μm | 涂装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯曲试验 | 马口铁板 | 120×50×（0.2～0.3） | 25±5 | 喷涂一道，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| 耐冲击性 |  |  |  |  |
| 干燥时间 | PP塑料 | 150×70×（3～4） |  | 喷涂一道。 |
| 漆膜外观 |  |  |  | 喷涂一道，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| 附着力 |  |  |  |  |

汽车外饰塑料件用水性涂料中间漆样板制备

| 检验项目 | 底材类型 | 底材尺寸 mm | 漆膜厚度 μm | 涂装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯曲试验 | 马口铁板 | 120×50×（0.2～0.3） | 25±5 | 喷涂一道，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| 耐冲击性 |  |  |  |  |
| 干燥时间 | PP塑料 | 150×70×（3～4） |  | 喷涂一道。 |
| 漆膜外观 |  |  |  | 喷涂一道，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| 附着力 |  |  | 底漆:25±5 中间漆:35±5 第一道: 20±3 第二道: 15±2 | 喷涂一道底漆、两道中间漆，自干漆养护7d，烘干漆养护24h。 |

汽车外饰塑料件用水性涂料面漆样板制备

| 检验项目 | 底材类型 | 底材尺寸 mm | 漆膜厚度 μm | 涂装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯曲试验 | 马口铁板 | 120×50×（0.2～0.3） | 本色漆总厚度:35±5 第一道: 20±3 第二道: 15±2 底色漆13±2 罩光清漆总厚度:40±5 第一道: 25±3 第二道: 15±2 | 底色漆喷涂一道，本色面漆和罩光清漆喷涂二道，自干漆道漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| 耐冲击性 |  |  |  |  |
| 光泽 | 玻璃板 | 150×100×3 |  |  |
| 干燥时间 | PP塑料 | 150×70×( 3～4) |  | 底色漆喷涂一道，本色面漆和罩光清漆喷涂二道。 |
| 漆膜外观、 铅笔硬度 |  |  |  | 底色漆喷涂一道，本色面漆和罩光清漆喷涂二道，自干漆道漆养护7d，烘干漆养护24h。 |
| 鲜映性、附着力、耐温变性、耐水性、耐酸性、耐碱性、耐汽油性、耐机油性、耐湿热性、耐人工气候老化 |  |  | 底漆:25±5 中间漆:35±5 第一道: 20±3 第二道: 15±2 本色漆总厚度:35±5 第一道: 20±3 第二道: 15±2 底漆:25±5 中间漆:35±5 第一道: 20±3 第二道: 15±2 底色漆13±2 罩光清漆总厚度:40±5 第一道: 25±3 第二道: 15±2 | 按底漆+本色面漆体系或底漆+底色漆+罩光清漆（或非水性罩光清漆）体系制板，底漆、底色漆喷涂一道，本色面漆和罩光清漆喷涂二道，自干漆道漆养护7d，烘干漆养护24h。 按底漆+中间漆+本色面漆体系或底漆+中间漆+底色漆+罩光清漆（或非水性罩光清漆）体系制板，底漆、底色漆喷涂一道，中间漆、本色面漆和罩光清漆喷涂二道，自干漆道漆养护7d，烘干漆养护24h。 |

操作方法

一般规定

所用试剂均为化学纯及以上，所用水均为符合GB/T 6682规定的三级水，试验用溶液在试验前预先调整到试验温度。

在容器中状态

打开容器，用调刀或搅棒搅拌，允许容器底部有沉淀，若经搅拌易于混合均匀，则评为“搅拌后均匀无硬块”。多组分涂料，各组分应分别进行测试。

细度

按GB/T 6753.1—2007规定进行。多组分涂料，测试漆组分。

贮存稳定性

将约0.5L的样品装入合适的塑料或玻璃容器中，瓶内留有约10%的空间，密封后放入（40±2）℃恒温干燥箱中，7天后取出在（23±2）℃下放置3h，分别按GB/T 6753.3—1986规定检查“沉降性”和按GB/T 6753.1-2007检测“细度”。贮存后试验结果需符合标准的要求。多组分涂料，各组分应分别进行测试。

干燥时间

按GB/T 1728—1979规定进行。其中表干按乙法进行，实干按甲法进行。涂料的干燥条件由相关方商定。

漆膜外观

样板在散射日光下目视观察，如果漆膜均匀，无流挂、发花、针孔、开裂和剥落等漆膜病态，则评为“正常”。

弯曲试验

按GB/T 6742—2007的规定进行。低温弯曲试验是将样板放入（-30±2）℃的冷冻箱中持续14h，取出后在30s内进行弯曲试验。

耐冲击性

按GB/T 1732—1993规定进行。

铅笔硬度

按GB/T 6739—2006规定进行。铅笔为中华牌101绘图铅笔。

光泽（60°）

按GB/T 9754—2007规定进行。

鲜映性

鲜映性选用桔皮仪测定DOI值，重复测定三次，取平均值作为结果。

附着力

按GB/T 9286—1998的规定进行。

耐温变性

将3块试板放入（-40±2）℃低温箱中1h，取出放入（60±2）℃烘箱1h，此为一循环。重复8次循环后，在散射日光下目视观察，如3块试板中有2块未出现起泡、开裂、剥落、明显变色和明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。耐温变试验结束后，放置2h后按GB/T 9286—1998的规、定进行附着力测试。

漆膜耐擦拭性

按GB/T 23989—2009中B法时行。在进行漆膜耐擦拭前用医用棉纱包裹着脱脂棉用规定的试剂润湿后固定在擦拭头上进行往复摩擦。用符合GB/T 251—2008沾色用样卡和符合GB/T 250—2008变色用样卡分别评定摩擦棉布的沾色和试板的变色，试验结果分别以沾色、变色较重的级数表示。酸性汗液配制为0.5g盐酸- L-组氨酸水合物（C6H9N3O2·HCl·H2O）、5.0g氯化钠（NaCl）和2.2g磷酸二氢钠水合物（NaH2PO4·2H2O）溶于1L蒸馏水中，再用0.1mol/L氢氧化钠（NaOH）溶液调节pH值为5.5。碱性汗液配制为用0.1mol/L氢氧化钠（NaOH）溶液调节上述酸性汗液至pH值为8。洗衣皂符合QB/T 2486—2008要求；清洗剂符合QB/T 4525—2013要求。

耐水性

按GB/T 1733—1993的规定进行。浸入水中规定时间, 在散射日光下目视观察，如3块试板中有2块未出现起泡、起皱、剥落、明显变色和明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。耐水性试验结束后，放置2h后按GB/T 9286—1998的规定进行附着力测试。

耐酸性

按GB/T 30648.1-2014中A法的规定进行。浸入0.05mol/L的H2SO4溶液中至规定时间 , 在散射日光下目视观察，如3块试板中有2块未出现起泡、起皱、剥落、明显变色和明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。耐酸性试验结束后，放置2h后按GB/T 9286—1998的规定进行附着力测试。

耐碱性

按GB/T 30648.1-2014中A法的规定进行。浸入0.1 mol/L的NaOH溶液中至规定时间 , 在散射日光下目视观察，如3块试板中有2块未出现起泡、起皱、剥落、明显变色和明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。耐碱性试验结束后，放置2h后按GB/T 9286—1998进行附着力测试。

耐汽油性

按按GB/T 30648.1-2014中A法的规定进行。浸入符合GB 17930规定的92#汽油或商定汽油中至规定时间 , 在散射日光下目视观察，如3块试板中有2块未出现起泡、起皱、剥落、变软、明显变色和明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。耐汽油性试验结束后，放置2h后按GB/T 9286—1998的规定进行附着力测试。

耐机油性

按按GB/T 30648.1-2014中A法的规定进行。浸入符合GB 11121规定的SE 15W-40机油或商定机油中至规定时间 , 在散射日光下目视观察，如3块试板中有2块未出现起泡、起皱、剥落、变软、明显变色和明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。耐机油性试验结束后，放置2h后按GB/T 9286—1998的规定进行附着力测试。

耐防晒霜性

在试验样板上覆上纱布，将防晒霜（防晒指数≥25PA+）均匀涂抹在试验件表面压紧，防晒霜以填满纱布网眼为宜。抹去多余的防晒霜后将试验件放置于80℃的鼓风烘箱中24h，取出后去除纱布并用抹布擦去残留的防晒霜，在散射日光下目视观察，如3块试板中有2块未出现起泡、起皱、剥落、变软、明显变色和明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。

耐护手霜性

护手霜符合QB/T 1857的要求，在试验样板上覆上纱布，将护手霜均匀涂抹在试验件表面压紧，护手霜以填满纱布网眼为宜。抹去多余的护手霜后将试验件放置于80℃的鼓风烘箱中24h，取出后去除纱布并用抹布擦去残留的护手霜，在散射日光下目视观察，如3块试板中有2块未出现起泡、起皱、剥落、变软、明显变色和明显失光等涂膜病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象按GB/T 1766进行描述。

耐湿热性

按GB/T 1740—2007的规定进行。如出现起泡、起皱、开裂和变色等涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。耐湿热性试验结束后，放置2h后按GB/T 9286—1998的规定进行附着力测试。

耐人工气候老化性

按GB/T 1865—2009中循环A规定进行。如出现粉化、起泡、脱落、开裂、变色和失光等涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

检验规则

检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验

出厂检验项目

汽车安全气囊组件用水性涂料出厂检验包括在容器中状态、细度、干燥时间、漆膜外观、弯曲试验、光泽、附着力。

汽车内饰塑料件用水性涂料出厂检验包括在容器中状态、细度、干燥时间、漆膜外观、弯曲试验、耐冲击性、铅笔硬度、光泽、附着力。

汽车外饰塑料件用水性涂底漆、中间漆出厂检验包括容器中状态、细度、干燥时间、漆膜外观、弯曲试验、耐冲击性。

汽车外饰塑料件用水性涂面漆出厂检验包括容器中状态、细度、漆膜外观、弯曲试验、耐冲击性、铅笔硬度、光泽。

型式检验项目

型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。在正常生产情况下，每年至少检验一次。

检验结果的判定

检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法进行。

应检项目的检验结果均达到本标准要求时，该试验样品为符合本标准要求。

标志、包装和贮存

标志

按GB/T 9750的规定进行。

包装

按GB/T 13491中二级包装要求的规定进行。

贮存

产品贮存时应保证通风、干燥、防止日光直接照射，冬季时应采取适当防冻措施。产品应根据类型定出贮存期，并在包装标志上明示。

_________________________________