ICS 87.040

G 51

备案号：

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T ×××××—××××

无溶剂防腐涂料

Solventless anticorrosive coatings

（本稿完成日期：2016年07月15日） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会（SAC/TC5）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

无溶剂防腐涂料

范围

本标准规定了无溶剂防腐涂料的产品分类，要求，试验方法，检验规则，标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以多元胺固化环氧树脂、酚醛环氧树脂或以多元醇固化多异氰酸酯为主要成膜物质并添加颜填料、助剂等辅料制成的双组分无溶剂防腐涂料。产品主要用于电力、交通设施、石油化工、建筑工程、海洋工程、市政工程等钢结构的防腐蚀保护。

用于混凝土基材表面的无溶剂防腐涂料也可参考本标准。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1725－2007  色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 1728－1979  漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1740—2007  漆膜耐湿热测定法

GB/T 1766  色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1768—2006  色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法

GB/T 1771－2007  色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T 1865－2009  色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T 5210—2006  色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6750—2007  色漆和清漆  密度的测定 比重瓶法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9264－2012  色漆和清漆 抗流挂性评定

GB/T 9271  色漆和清漆  标准试板

GB/T 9278  涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750  涂料产品包装标志

GB/T 13288.1  涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1部分:用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义

GB/T 13452.2  色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 13491  涂料产品包装通则

GB/T 31416—2015  色漆和清漆 多组分涂料体系适用期的测定 样品制备和状态调节及试验指南

HG/T 4337—2012  钢质输水管道无溶剂液体环氧涂料

SY/T 0315—2013  钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范

JTJ 275—2000  海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范

产品分类

本标准将产品按主要成膜物质类型分为环氧类和聚氨酯类。

要求

产品性能应符合表1的要求。

要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 环氧类 | 聚氨酯类 |
| 在容器中状态 | 搅拌混合后应无硬块，呈均匀状态。 |  |
| 不挥发物含量/% ≥ | 98 |  |
| 密度/（g/ml） | 商定值±0.05 |  |
| 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/L） ≤ | 50 |  |
| 流挂性/μm ≥ | 350 |  |
| 适用期 | 商定 |  |
| 干燥时间/h 表干 ≤ 实干 ≤ | 8 24 | 2 8 |
| 涂膜外观 | 正常 |  |
| 耐弯曲性 | 2.5°涂层无裂纹 | 1.5°涂层无裂纹 |
| 耐冲击性（5J） | 不开裂、不剥落 |  |
| 附着力（拉开法）/MPa ≥ | 8 | 6 |
| 耐磨性（1000g/1000r）/g ≤ | 0.10 |  |
| 耐盐雾性（1000h） | 不起泡、不生锈、不开裂、不剥落 |  |
| 耐湿热性（720h） | 不起泡、不生锈、不开裂、不剥落 |  |
| 耐人工气候老化性a（1000h） | — | 不起泡、不生锈、不开裂、不剥落、不粉化，变色≤2级、失光≤2级 |
| 抗氯离子渗透性b/[mg/（cm2·d）] ≤ | 5.0×10-3 |  |
| 耐阴极剥离性c/mm ≤ [1.5V，（65±2）℃/48h] | 8 |  |
| 外用型产品测试。 用于海洋工程的产品测试。 基材采用阴极保护时测试。 |  |  |

试验方法

取样

产品按GB/T 3186的规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。

试验环境

除另有规定外，试板的状态调节应符合GB/T 9278的规定。

除另有规定外，流挂性、适用期、干燥时间、涂膜外观、耐弯曲性、耐冲击性、附着力（拉开法）和耐磨性项目的试验环境应符合GB/T 9278的规定，其余项目的试验环境按相关检验方法标准的规定进行。

试验样板的制备

底材及底材处理

除另有商定外，按表2的规定选用底材。除另有商定外，试验用钢板、铝板和玻璃板的材质和处理应符合GB/T 9271的规定。钢板经喷砂处理后，其除锈等级达到GB/T 8923.1中规定的Sa21/2级，表面粗糙度达到GB/T 13288.1中规定的“中”级。商定的底材材质类型和底材处理方法应在检验报告中注明。

试样准备

按产品规定的组分配比混合均匀并放置规定的熟化时间后制板。

试验样板的制备

除另有商定外，按表2的规定制备试验样板。采用与本标准规定不同的样板制备方法和干膜厚度应在检验报告中注明。

漆膜厚度的测量按GB/T 13452.2的规定进行。测量喷砂钢板上干涂层的厚度时，从试板的上部、中部和底部各取不少于两次读数，读数时距离边缘至少10mm，去掉任何异常高或低的读数，取六次读数的平均值。

试验样板的制备

| 检验项目 | 底材类型 | 底材尺寸/mm | 涂装要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间、涂膜外观 | 喷砂钢板 | 150×70×(3～6) | 刷涂或无气喷涂一道，干膜厚度(250±50)μm，涂膜外观项目放置48h后测试。 |
| 耐弯曲性 |  | 200×25×6 | 刷涂或无气喷涂二道，间隔24h，每道干膜厚度(250±50)μm，放置7d后测试。 |
| 耐冲击性、耐阴极剥离性 |  | 100×100×6 |  |
| 耐磨性 | 铝板或玻璃板 | 直径100 |  |
| 抗氯离子渗透性 | A4纸 | 150×150 |  |
| 附着力（拉开法）、耐盐雾性、耐湿热性、耐人工气候老化性 | 喷砂钢板 | 150×70×(3～6) |  |

测试方法

试剂

除另有规定外，所用试剂均为化学纯及以上，所用水为符合GB/T 6682规定的三级水，试验用溶液在试验前预先调整到试验温度。

在容器中状态

打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，允许容器底部有沉淀，若经搅拌易于混合均匀，可评定为“搅拌混合后无硬块，呈均匀状态”。应分别检验各组分。

不挥发物含量

将双组分产品按生产商规定的比例混合均匀后立即称量，称样量为（2±0.2）g。称量好的试样在（23±2）℃条件下放置24h后，按GB/T 1725－2007的规定进行测试，烘烤温度为(105±2)℃，烘烤时间为1h。

密度

按GB/T 6750－2007的规定进行。将双组分产品按生产商规定的比例混合均匀后进行测试。

挥发性有机化合物（VOC）含量

按5.4.3条的规定测定试样的不挥发物含量，以质量分数（%）表示。以100减去不挥发物含量得出试样的挥发物含量，以质量分数（%）表示。按5.4.4条的规定测定试样的密度，以g/ml表示。

按公式（1）计算试样的挥发性有机化合物（VOC）含量：

(1)

式中：

——试样的挥发性有机化合物（VOC）含量，单位为克每升（g/L）；

——试样的挥发物含量，%；

——试样的密度，单位为克每毫升（g/ml）；

10——转换因子。

流挂性

按GB/T 9264—2012中7.2的规定进行。将双组分产品按生产商规定的比例混合均匀后进行测试。

适用期

按GB/T 31416—2015的规定进行。试验温度为（23±2）℃，放置规定的时间后，按5.4.2和5.4.8条的要求考察在容器中状态和涂膜外观。如果试验结果符合5.4.2和5.4.8条的要求，同时在制板过程中施涂无障碍，则认为能使用，适用期合格。

干燥时间

按GB/T 1728－1979的规定，表干按乙法进行，实干按丙法进行。

涂膜外观

样板在散射日光下目视观察，如果涂膜均匀，无流挂、发花、针孔、开裂和剥落等涂膜病态，则评为“正常”。

耐弯曲性

按HG/T 4337—2012中附录A的规定进行。

耐冲击性

按HG/T 4337—2012中附录B的规定进行。

附着力（拉开法）

按GB/T 5210－2006的规定，采用直径为20mm的试柱，上下两个试柱与试板同轴心对接进行试验。

耐磨性

按GB/T 1768—2006的规定进行，砂轮型号为CS-10。

耐盐雾性

按GB/T 1771－2007的规定进行。试验结束后取出样板观察，如出现起泡、生锈、开裂和剥落等涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

耐湿热性

按GB/T 1740－2007的规定进行。试验结束后取出样板观察，如出现起泡、生锈、开裂和剥落等涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

耐人工气候老化性

按GB/T 1865－2009中方法1中循环A的规定进行。试验结束后取出样板观察，如出现起泡、生锈、开裂、剥落和粉化等涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

抗氯离子渗透性

按JTJ 275—2000附录C中C.2的规定进行。

耐阴极剥离性

按SY/T 0315—2013中附录C的规定进行。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验项目包括在容器中状态、不挥发物含量、密度、流挂性、干燥时间、涂膜外观、耐弯曲性和耐冲击性。

型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。在正常生产情况下，耐盐雾性、耐人工气候老化性每二年至少检验一次；其余项目每年至少检验一次。

检验结果的判定

检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法进行。

应检项目的检验结果均达到本标准要求时，该试验样品为符合本标准要求。

标志、包装和贮存

标志

按GB/T 9750的规定进行。在包装标志或说明书上注明产品类别。包装标志上应明确组分配比。

包装

按GB/T 13491中一级包装要求的规定进行。

贮存

产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。产品应根据类型定出贮存期，并在包装标志上明示。

_________________________________