ICS 87.040

G 51

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXX—XXXX

水下生产系统防腐涂料

Anticorrosive paint for subsea production systems

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

2016年6月18日

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准参考了ISO 20340《色漆和清漆－海上平台及相关结构用防护涂料体系的性能要求》。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

水下生产系统防腐涂料

范围

本标准规定了水下生产系统防腐涂料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于水下井口、海底管汇终端及跨接管、生产立管等海洋工程装备水下生产系统碳钢基材用的防腐涂料，也可用于不锈钢等基材用的防腐涂料，不适用于运行温度超过50℃的上述基材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1725  色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 1727  漆膜一般制备法

GB/T 1728—1979  漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样

GB/T 5210—2006  色漆和清漆　拉开法附着力试验

GB/T 6753.3—1988  涂料贮存稳定性试验方法

GB/T 7790—2008  色漆和清漆 暴露在海水中的涂层耐阴极剥离性能的测定

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8923.1—2011  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9271  色漆和清漆标准试板

GB/T 9278  涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750  涂料产品包装标志

GB/T 13288.1—2008  涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1部分：用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义

GB/T 13452.2—2008  色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 13491  涂料产品包装通则

GB/T 18570.9—2005  涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 第9部分：水溶性盐的现场电导率测定法

GB/T 23985  色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定差值法

GB/T 23986  色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法

GB/T 31415 色漆和清漆海上平台及相关结构用防护涂料体系的性能要求

GB/T 31416  色漆和清漆 多组分涂料体系适用期的测定

HG/T 4337—2012  钢质输水管道无溶剂液体环氧涂料

要求

产品应符合表1的技术要求。

技术要求

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 涂膜外观 |  | 正常 |
| 不挥发物含量/% |  | ≥75 |
| 挥发性有机化合物（VOC）/（g/L） |  | ≤280 |
| 适用期 |  | 按产品技术要求 |
| 干燥时间（23℃±2℃）/h | 表干 | 按产品技术要求 |
|  | 实干 | ≤24 |
| 耐弯曲性（2.5°） |  | 涂层无裂纹 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  | ≥5 |
| 耐浸泡性(40℃天然海水或人造海水)/4200h |  | 单边腐蚀蔓延≤8.0mm，非划痕区域无开裂、无生锈、无剥落、无起泡 |
| 耐阴极剥离性/ -1.05V SCE电位 |  | 阴极剥离等效直径≤20mm |
| 高压保压循环试验（常压下12h、高压6MPa下12h为一个循环周期）/10个周期 |  | 试验前附着力≥5MPa；试验后附着力降低不超过初始值50%，涂膜无裂纹、无脱落、无锈蚀 |
| 贮存稳定性（50℃±2℃）/30d |  | 无异常 |

试验方法

取样

产品按GB/T 3186的规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。

试验环境

除非另有规定外，试板的状态调节应符合按GB/T 9278的规定。

试验样板制备

底材及底材处理

除另有规定外，干燥时间、柔韧性试验用底材为马口铁板，底材处理按照GB/T 9271的规定进行。附着力（拉开法）、耐浸泡性、耐阴极剥离性、高压保压循环试验用底材为钢板。钢板经表面处理后，除锈等级达到GB/T 8923.1—2011规定的Sa2.5或Sa3级，表面粗糙度达到GB/T 13288.1—2008中规定的“中”级。处理后钢板表面水溶盐含量按GB/T 18570.9—2005测定，应小于20 mg/m2。

试验样板的制备

除另有商定外，按GB/T 1727规定刷涂或喷涂，具体试板涂装要求见表2。除另有规定外，所有制板应在GB/T 9278规定条件下放置7d后进行测试。

漆膜厚度的测量按GB/T 13452.2—2008的规定进行。测量喷砂钢板上漆膜厚度时，从试板的上、中、下各取至少两次的读数，测量点距离边缘至少10mm，去掉任何异常高或低的读数，取六次读数的平均值。

试验样板要求

| 项目 | 底材类型 | 底材尺寸 | 涂覆要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 马口铁板 | 50mm×120mm×（0.2～0.3）mm | 漆膜厚度为100μm～150μm |
| 耐弯曲性 | 碳钢 | 200mm×25mm×6mm |  |
| 附着力 | 碳钢 | 至少75 mm×150 mm×3 mm | 漆膜厚度应不小于350μm或按产品的技术要求 |
| 耐浸泡性 | 碳钢 | 150 mm×300 mm×3 mm |  |
| 耐阴极剥离性 | 碳钢 | 至少75 mm×150 mm×3 mm |  |
| 高压保压循环试验 | 碳钢 | 至少75 mm×150 mm×3 mm |  |

涂膜外观

样板在散射日光下目视观察，如果涂膜均匀，无明显的流挂、起皱、裂纹、针孔、起泡、剥落等现象，则评定涂膜外观“正常”。

不挥发物含量

按GB/T 9272的规定进行。将双组分产品按生产商的规定的比例混合均匀后测量，按GB/T 1725的规定进行，称样量为2.0 g±0.2 g，烘烤温度为105℃±2℃，烘烤时间为1h。

挥发性有机化物（VOC）

按GB/T 23985或GB/T 23986的规定进行。

适用期

按GB/T 31416的规定进行。试验温度为23℃±2℃，放置规定的时间后，搅拌混合无硬块，呈均匀状态，样板漆膜符合4.4的要求，且在制板过程中施涂无障碍，认为能使用，适用期合格。

干燥时间

按GB/T 1728—1979的规定，其中表干采用乙法，实干采用甲法。

耐弯曲性

按HG/T 4337—2012中附录A的规定进行。

附着力

按GB/T 5210—2006中的9.4.2规定进行。

耐浸泡性

按GB/T 31415的规定进行。

耐阴极剥离性

按GB/T 7790—2008中的方法A规定进行。

高压保压循环试验

按附录A的规定进行。

贮存稳定性

按GB/T 6753.3—1988的规定进行。

检验规则

检验分类：产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验项目

出厂检验项目包括：涂膜外观、不挥发物分数、干燥时间共3项。

型式检验项目

本标准所列的全部技术要求。在正常生产情况下，耐浸泡性、耐阴极剥离性、高压保压循环试验项目三年检验一次，除出厂检验项目和耐浸泡性、耐阴极剥离性、高压保压循环试验项目之外的其余项目一年检验一次。

有下列情况之一时，随时进行型式检验：

——新产品最初定型时；

——产品异地生产时；

——生产配方、工艺、关键原材料来源及产品施工配比有较大改变时；

——停产三个月后又恢复生产时。

检验结果的判定

检验结果的判定按GB/T 8170—2008中修约值比较法进行。

应检项目的检验结果均达到本标准要求时，该试验样品为符合本标准要求。

标志、包装、运输和贮存

标志

按GB/T  9750的规定进行。对于双组分漆，包装标志上应明确各组分配比。

包装

产品的包装应符合GB 190、GB/T 191和GB/T 13491的要求。

运输

产品在运输中应符合HG/T 2458的要求，防止雨淋、日光曝晒。

贮存

产品应符合HG/T 2458的要求，贮存在通风、干燥的库房内，防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。产品应根据类型定出贮存期，并在包装标志上明示。超过贮存期可按本标准规定的项目进行检验，如检验合格，仍可使用。

_________________________________

（资料性附录）
高压保压循环试验测定方法

适用范围

本方法适用于测定水下生产系统防腐涂料的高压保压循环试验。

术语和定义

基材

制备试样的材料，如：碳钢。

样板

采用基材材料加工成平板，作为制备涂层试样的基体。

试样

在样板上涂覆试验的防腐涂料，用同一涂料产品封边形成的试验样板。

高压保压循环

以一定的升压速率达到预设的压力，在该压力下保持特定的时间后，再以一定的速率降压至常压状态，即为一个高压保压循环。

试样加工及设备

样板的材料和加工

基材应表面平整、无弯曲。每块样板的尺寸至少为150mm×（70～75）mm×3mm，样板四周无尖锐棱角。

试验样板的涂装

用75 mm×150 mm×3 mm的钢板，将涂料主剂和固化剂按产品规定均匀混合后涂覆于钢板上，涂装厚度应达到产品设计要求，非破坏平行样试板涂装数量至少为3块，破坏平行样试板涂装数量按设计周期商定。

设备

见图A.1。

压力罐示意图

高压保压循环试验的测试程序

试样准备

破坏性样品需制备多组平行样，按设计周期分阶段取样，非破坏性样品至少准备一组平行样。

测量记录原始数据

开始试验前，在同一组试样中选取一块样板按GB/T 5210—2006中的9.4.2规定进行一次附着力测量，得到初始涂层附着力数据，初始附着力应≥5MPa。

试验步骤

样品放置

将试样固定于样品架上，确保各试样相互之间无接触，并将整个样品架放入压力罐中。

注水加压及保压设置

开启注水泵进行天然海水或人造海水的注入，直至灌顶排气孔排水，然后关闭排气孔。控制界面设定压力6MPa、保压时间12h。从0升至6MPa加压周期应小于5min，从6MPa降压至0的降压周期应小于2min。加压待试验时间结束后进行取样。

试验过程

以常压条件下12h、高压6MPa条件下12h为一个循环周期，共进行10个循环周期。

试板的检查

每周期高压保压试验结束后，取样进行检查，观察试样外观。

涂层失效检查

取破坏性样品，再次按GB/T 5210—2006中的9.4.2规定进行一次附着力测量，附着力降低数据不应超过初始值50%。非破坏性样品漆膜应无裂纹、无脱落、无锈蚀。

_________________________________