# 推荐性国家标准

# 《群青》编制说明

(征求意见稿)

山东省产品质量检验研究院

二〇一七年五月

1 工作简况

1.1 任务来源

群青是一种性能优良的蓝色无机颜料，与其他颜料相比，群青的色相更纯净、艳丽，其他任何颜料都不可替代或拼配。早期的群青产品主要由青金石矿物研磨加工或从矿物中提取。十八世纪初期，欧美国家相继研制了合成群青，合成群青是钠、铝和硫的硅酸盐，具有类似沸石的晶型结构。由于其性能优良，目前合成群青已完全代替天然群青，成为市场上最受欢迎的环保颜料之一。同时群青早已应用到生活的方方面面，如洗涤用品、涂料、油墨、橡胶、塑料、美术用颜料等领域的提白或着色。此外合成群青因其固有的安全、无毒等特点被广泛应用于化妆品、儿童玩具等特殊领域。

近年来，我国相继颁布了洗涤剂、涂料、化妆品、玩具等产品的国家标准，然而作为以上产品的原料之一，群青还没有统一的国家标准或行业标准，对一些关乎健康安全的重要参数，如游离硫含量、有害元素含量，各企业标准要求良莠不齐、高低各异。一些企业为了一己私利，采用低价劣质原材料，对游离硫、有害元素等指标要求视而不见；更有甚者为提高着色力，在群青颜料中添加有机着色物，最终影响塑料模具的空间稳定性，造成物品的收缩或扭曲。这种降低品质恶意竞争的现象层出不穷，对消费者造成伤害，给中国品牌造成较恶劣的影响。

以上问题的解决一方面需要企业提高自我责任意识，另一方面也迫切需要制定推荐性国家标准《群青》，规定群青中游离硫含量、有害元素含量等各影响因素的指标，提高群青颜料的产品质量，引导国内群青市场走上正轨，缩小与欧美市场的差距，提高民族企业在国际市场上的竞争力。

为了更好的保护人体健康、生态环境，提高群青颜料的产品质量，2016年1月全国涂料和颜料标准化技术委员会向国家标准化管理委员会提出了制定推荐性国家标准《群青》的建议，并于2016年9月得到国家标准化管理委员会批准（国标委综合[2016]60号，计划编号20161321-T-606），山东省产品质量检验研究院为第一起草单位、天蓝颜料（山东）有限公司为第二起草单位，要求于2017年7月完成全部标准修订、所有相关材料的编制和审查工作，于2017年8月完成标准报批工作。

1.2 主要工作过程

在上报标准制定计划之前，检索了国内外有关群青颜料的论文与相关文献，对群青颜料的国内外标准与法规进行了查询，了解其发展动态。在接到上级主管部门的标准项目批准文件后，以山东省产品质量检验研究院牵头的起草小组着手标准制定的前期准备工作。为使起草的标准与国际标准接轨，缩小与国际标准的差距，以国际标准ISO 788: 1974《色漆用群青颜料》作为参考，在对目前国内外市场上群青颜料的技术现状、发展趋势、主要种类、技术要求进行分析的基础上，制定了工作方案，同时邀请有影响力和代表性的颜料生产单位和使用单位共同参加完成《群青》推荐性国家标准的制定工作。

标委会秘书处于2016年10月组织召开了第一次标准制定工作会议，各单位均派代表参加了会议。标委会和本标准的起草单位山东省产品质量检验研究院和天蓝颜料（山东）有限公司组织相关人员在会上成立了标准制定工作组，讨论并确定了标准制定的工作原则、标准名称及标准适用范围、检验项目及相应的试验方法，并安排了工作进度及下一步的试验验证工作。会后根据会议上讨论确定的试验方案，收集了各类样品共9个。由山东省产品质量检验研究院和天蓝颜料（山东）有限公司承担了此次标准制定的全部试验验证工作，截止2016年12月已完成了全部预定项目的试验验证工作。根据试验验证统计结果及分析，确定了各项技术指标和试验方法，并据此及时编写了工作组讨论稿和工作组讨论稿的编制说明。

2017年3月21日，全国涂料和颜料标准化技术委员会在常州组织的第二次《群青》国家标准起草工作组工作会议，山东省产品质量检验研究院组织天蓝颜料（山东）有限公司、广州市华生油漆颜料有限公司等参加工作组讨论。会议上，与会代表对标准中的各项要求和实验指标逐一进行讨论，并与验证实验的数据进行对比，提出对标准中部分实验指标进行修改建议。根据试验验证统计结果，及时编写了征求意见稿和征求意见稿的编制说明。

2 标准编制的主要内容

2.1 标准编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，为提高标准的先进性，按照国家在制定标准时尽量采用或参考国际标准或国外先进标准的原则，本标准参考了国际标准ISO 788:1974《色漆用群青颜料》，同时充分考虑国内群青颜料生产与使用的实际情况，参考有代表性和影响力的群青颜料生产企业的企业标准，使制定出的该推荐性国家标准既符合国内群青颜料的实际技术水平又便于企业的实际操作。

2.2 标准适用范围

本标准规定了群青的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标识、运输和贮存。

本标准适用于以高岭土、纯碱、硫磺等为原料，经密闭窑高温煅烧而制得的群青。产品主要用于涂料、塑料、橡胶等领域。

2.3 主要检测指标与试验方法的确定

2.3.1 基本检测指标与依据

通过查找大量相关文献和现有的关于颜料的国家推荐性标准GB/T 1706-2006《二氧化钛颜料》、GB/T 1863-2008《氧化铁颜料》等可知，水悬浮液pH值、筛余物、水溶物的质量分数、105℃挥发物的质量分数、吸油量等都是颜料产品的基本要素和技术要求，也是产品质量的重要保证。基本检测指标所对应的检测依据分别为：水悬浮液pH值（GB 1717-1986），水溶物的质量分数（GB/T 5211.2-2003/ISO 787-3:2000），105℃挥发物的质量分数（GB 5211.3-1985），筛余物的质量分数（GB/T 5211.18-2015），吸油量（GB/T 5211.15-2014）。

2.3.2 颜色的检测依据

颜料颜色的比较（与参比样品比），即测试样品与参比样品的颜色的差值。广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织服装等。结果以试样与参比样色差△E*表示。

考虑到生产企业的实际情况，现经过讨论，本标准提供了两种检测颜料颜色的方法，即A法 目视法和B法 仪器法。对于目视法，仍然采用GB/T 1864-2012的检测方法。对于仪器法，采用GB/T 5211.20《在本色体系中白色、黑色和着色颜料 颜色的比较 色度法》来进行检测。供需双方可商定选用其中任一方法。

2.3.3 着色力的检测依据

着色力，又称着色强度，是某一种颜料与基准颜料混合后形成颜色强弱的能力，通常是以白色颜料为基准去衡量各种彩色或黑色颜料对白色颜料的着色能力。 着色力是颜料的重要性能之一，也是颜料的主要技术经济参数。着色力越强，用量越少，成本也越低。颜料着色力的强弱不仅取决于其本身的性质（如粒子大小及分布、折射率、颗粒表面状态等），还与其分散度有很大关系。分散度越好，着色力越强，因此着色力的大小能反应出颜料产品质量的优劣。

考虑到生产企业的实际情况，现经过讨论，本标准提供了两种检测颜料相对着色力的方法，即A法 目视法和B法 仪器法。对于仪器法，采用GB/T 13451.2作为群青相对着色力的检测方法。对于目视法，采用GB/T 5211.19《着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定 目视比较法》来进行检测。供需双方可商定选用其中任一方法。

2.3.4 可溶性有机着色物的检测依据

颜料分为有机颜料和无机颜料。有机颜料与一般的无机颜料相比，通常具有较高的着色力，颗粒容易研磨和分散、不易沉淀，色彩也较鲜艳。对于群青颜料而言，它属于无机颜料的范畴。为防止提高着色力而添加有机颜料，可溶性有机着色物的检测项目是必不可少的。采用推荐性国家标准GB/T 1863-2008中8.9可溶性有机着色物的试验即可检测群青颜料中是否含有可溶性有机着色物。

2.3.5 游离硫的检测依据

群青颜料是以高岭土、纯碱、硫磺等为原料，经密闭窑高温煅烧而制得的。因此产品中含有未反应的原料硫和添加剂，杂质容易破坏其吸收光谱的单色性，导致艳度降低。因此群青颜料中游离硫含量的高低会影响颜料的艳度。为提高产品质量，降低产品中游离硫的含量，其检验方法按该标准中7.6规定的实验方法进行测定。

2.3.6 耐光性的检测依据

耐光性是指在规定的光源下，颜料保持原有性能，不发生褪色、变色或粉化的能力。即颜料受光照射后的抗褪色性能。颜料的耐光性主要决定于其化学结构、外界条件和助剂等因素的影响。依据推荐性国家标准GB/T 1710规定的实验方法进行测定。特定试验条件及评定方法也可由供需双方商定。

2.3.7 耐热性的检测依据

耐热性是指在一定加工温度下，颜料不发生明显的色光和着色力的变化。即在规定条件下，颜料不会发生褪色、变色，甚至分解的最高温度。耐热性是颜料在应用系统中使用寿命的指标。依据化工行业标准HG/T 3853—2006《颜料干粉耐热性测定法》规定的试验方法即可检测群青（蓝色、紫色、粉红色）产品的耐热性。

通常产品在涂料、油墨和塑料等领域里的实际可使用温度可能会不同于本方法所确定的温度，不同应用领域可使用温度由对应的试验结果确定。如涂料产品可参考采用GB/T 1711规定的方法进行试验，塑料产品可参考采用HG/T 4767.1—2014规定的方法进行试验。

2.3.8 迁移性的检测依据

颜料迁移性是指颜料抵抗因涂膜中的溶剂或塑料、橡胶制品中的增塑剂挥发而迁移到应用系统表面上或附近材料中的能力。由于某些颜料有亲溶剂性或亲油性而溶于溶剂或增塑剂中，从而造成颜料的迁移性。

不同型号产品的耐迁移性评估试验条件及评定方法应由供需双方商定。结果以试样和参比样耐迁移性（沾色等级）的差异程度表示。应用于涂料领域的产品耐迁移性可参考采用HG/T 3834规定的方法进行试验；应用于塑料领域的产品耐迁移性可参考采用HG/T 4769.4—2014规定的方法进行试验。

2.3.9 有害元素的检测依据

本标准中的有害元素主要是指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重元素。有害元素不能被生物降解，相反却能在食物链的生物放大作用下，成千百倍地富集，最后进入人体。有害元素大多都能抑制生物酶的活性，破坏正常的生物化学反应，使其丧失或改变了原来的生理化学功能而产生病变。此外有害元素也可能在人体的某些器官中富集，造成慢性中毒。因此颜料中的有害元素含量的高低直接影响着人的生命安全。群青颜料中的有害元素主要来自于高岭土、纯碱、硫磺等原料中。

依据GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素含量限量》可知，Pb≤90 mg/kg，Cd≤75 mg/kg，Cr≤60 mg/kg，Hg≤60 mg/kg，As≤25 mg/kg，Sb≤60 mg/kg，Ba≤1 000 mg/kg，Se≤500 mg/kg。其检验方法为GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》可测定群青中8项有害元素的含量。

3 验证试验和预期达到的经济效果

3.1 验证试验

该验证实验所采用的群青样品分别为天蓝颜料（山东）有限公司生产的9个产品，分别为兰相TL1515（150105、160905、160701），红相800（131103、160405、160906），463（151106、160904、161005）。依据标准中的各项检测指标依次进行检验。

3.1.1 基本检测指标的实验结果

群青颜料的pH值是指溶液的酸碱性强弱程度，依据国标GB/T 1717测得9个产品的pH值（见表1）皆为碱性，这是因为合成群青的原料中含有弱碱性的纯碱。另外产品的pH值也可由供需双方商定。

水溶物质量分数、105℃挥发物质量分数、筛余物（45 μm孔径）的质量分数是常见化工产品的检测指标。依据GB/T 5211.2、GB/T 5211.3和GB/T 5211.18的规定测得9个产品的实验数据，见表1。依据本标准制定的指标要求，水溶物质量分数和105℃挥发物质量分数各有2个产品没达到标准规定的指标，合格率为77.8%。

表1基本检测指标的实验结果

| 颜料名称 |  | 水悬浮液 pH值 | 水溶物/% （≤1.0） | 挥发物/% （≤1.0） | 筛余物/% （≤0.5） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰相TL1515 | 150105 | 10.24 | 0.74 | 1.09 | 2.32 |
|  | 150903 | 9.66 | 0.43 | 0.95 | 2.80 |
|  | 160701 | 10.08 | 0.49 | 1.21 | 2.58 |
| 红相800 | 131103 | 8.61 | 0.62 | 0.75 | 0.64 |
|  | 160405 | 8.77 | 0.56 | 0.95 | 2.01 |
|  | 160906 | 9.54 | 3.03 | 0.77 | 1.04 |
| 463 | 151106 | 9.41 | 1.38 | 0.83 | 0.58 |
|  | 160904 | 9.84 | 0.04 | 0.89 | 1.10 |
|  | 161005 | 9.30 | 0.30 | 0.85 | 1.03 |

由筛余物的测定结果可知，使用45 μm孔径的筛网进行实验时，测定的筛余物含量均比设定的筛余物标准值大。经过专家组的讨论，一致认为需要更改筛余物的标准值或增大筛网的孔径。经讨论商定，实验过程中采用63 μm孔径的筛网进行实验。实验所得结果见下表，由实验结果可得，筛余物的质量分数均符合设定的标准值。

| 颜料名称 |  | 筛余物/% （≤0.50） |
| --- | --- | --- |
| 兰相TL1515 | 150105 | 0.46 |
|  | 150903 | 0.42 |
|  | 160701 | 0.44 |
| 红相800 | 131103 | 0.21 |
|  | 160405 | 0.20 |
|  | 160906 | 0.06 |
| 463 | 151106 | 0.09 |
|  | 160904 | 0.41 |
|  | 161005 | 0.20 |

3.1.2 颜色的实验结果

颜料颜色的比较反应了样品与参比样品之间颜色的差别。结果以试样与参比样色差△E*表示。依据推荐性国家标准GB/T 1864－2012可测得其色差△E*的结果，如表2所示。从表2中可以看出，兰相和红相系列的群青产品的色差△E*均在1.0以内，而463系列的群青产品的色差△E*则相对较高。

表2 色差的实验结果

| 颜料名称 |  | 色差 |
| --- | --- | --- |
| 兰相TL1515 | 150105 | 参比样品 |
|  | 150903 | 0.28 |
|  | 160701 | 0.80 |
| 红相800 | 131103 | 参比样品 |
|  | 160405 | 0.84 |
|  | 160906 | 0.47 |
| 463 | 151106 | 参比样品 |
|  | 160904 | 2.31 |
|  | 161005 | 1.85 |

考虑到生产企业的实际情况，现经过讨论，本标准提供了两种检测颜料颜色的方法，即A法 目视法和B法 仪器法。对于目视法，仍然采用GB/T 1864-2012的检测方法。对于仪器法，采用GB/T 5211.20《在本色体系中白色、黑色和着色颜料 颜色的比较 色度法》来进行检测。供需双方可商定选用其中任一方法。

3.1.3 相对着色力的实验结果

相对着色力的大小能反应出颜料产品质量的优劣。本指标依据推荐性国家标准GB/T 13451.2作为检验依据，可测定群青颜料各产品的相对着色力，见表3。相对着色力的大小均符合本标准制定的指标。

表3 相对着色力的实验结果

| 颜料名称 |  | 相对着色力 |
| --- | --- | --- |
| 兰相TL1515 | 150105 | 参比样品 |
|  | 150903 | 100.99 |
|  | 160701 | 98.87 |
| 红相800 | 131103 | 参比样品 |
|  | 160405 | 101.49 |
|  | 160906 | 100.17 |
| 463 | 151106 | 参比样品 |
|  | 160904 | 101.65 |
|  | 161005 | 101.42 |

考虑到生产企业的实际情况，现经过讨论，本标准提供了两种检测颜料相对着色力的方法，即A法 目视法和B法 仪器法。对于仪器法，仍然采用GB/T 13451.2作为群青相对着色力的检测方法。对于目视法，采用GB/T 5211.19《着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定 目视比较法》来进行检测。供需双方可商定选用其中任一方法。

3.1.4 有机着色物的实验结果

有机着色物可以提高颜料的着色力，但是群青颜料属于无机颜料，因此不能添加有机着色物。采用推荐性国家标准GB/T 1863-2008中8.9可溶性有机着色物的方法进行测定，结果见表4，即9个产品均不含有有机着色物。

表4 产品中可溶性有机着色物的结果

| 颜料名称 |  | 可溶性有机着色物 |
| --- | --- | --- |
| 兰相TL1515 | 150105 | 无 |
|  | 150903 | 无 |
|  | 160701 | 无 |
| 红相800 | 131103 | 无 |
|  | 160405 | 无 |
|  | 160906 | 无 |
| 463 | 151106 | 无 |
|  | 160904 | 无 |
|  | 161005 | 无 |

3.1.5 游离硫的实验结果

群青颜料中游离硫含量的高低会影响颜料的艳度。群青颜料中游离硫含量较低，依据本标准中7.6规定的方法进行测定。实验结果见表5，游离硫的含量均低于本标准的指标要求。

表5 产品中游离硫含量的结果

| 颜料名称 |  | 游离硫含量/%（≤0.05） |
| --- | --- | --- |
| 兰相TL1515 | 150105 | 0.0156 |
|  | 150903 | 0.0173 |
|  | 160701 | 0.0123 |
| 红相800 | 131103 | 0.0261 |
|  | 160405 | 0.0162 |
|  | 160906 | 0.0255 |
| 463 | 151106 | 0.0352 |
|  | 160904 | 0.0285 |
|  | 161005 | 0.0350 |

3.1.6 耐光性、耐热性、迁移性的实验结果

群青产品的耐光性、耐热性、迁移性与原料和生产工艺密切相关，在不改变原料和生产工艺的前提下，各产品所对应的耐光性、耐热性和迁移性是固定的。依据推荐性国家标准GB/T 1710－2008，化工行业标准HG/T 4767.2-2014、HG/T 4767.4-2014可分别测得该组样品的耐光性与参比样品相比无显著差异，耐热性为350℃，迁移性为5级。工作组再次收集了包括原料在内的15个群青样品（包括蓝色、紫色、粉红色），由山东省产品质量检验研究院和天蓝颜料（山东）有限公司进行测定其耐光性、耐热性和迁移性，15个群青样品的耐光性与参比样品相比无显著差异，迁移性为5级。蓝色群青产品的耐热性为350℃，紫色和粉红色的群青产品的耐热性为300℃。以上实验结果均符合标准设定的参数。

3.1.7砷、铅、镉、铬、汞有害元素含量的实验结果

本标准中的有害元素主要是指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重元素。有害元素不能被生物降解，相反却能在食物链的生物放大作用下，成千百倍地富集，最后进入人体。有害元素大多都能抑制生物酶的活性，破坏正常的生物化学反应，使其丧失或改变了原来的生理化学功能而产生病变。此外有害元素也可能在人体的某些器官中富集，造成慢性中毒。因此颜料中的有害元素含量的高低直接影响着人的生命安全。群青颜料中的有害元素主要来自于高岭土、纯碱、硫磺等原料中。依据相应的实验方法可测得各种颜料中相对应的汞、镉、铅、铬以及类金属砷的含量，结果如表6所示。

表6 产品中有害元素含量的结果

| 颜料名称 |  | Hg（mg/kg） | As （mg/kg） | Cr （mg/kg） | Cd（mg/kg） | Pb（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰相TL1515 | 150105 | 0.5638 | 1.3280 | 42.08 | 30.25 | 83.14 |
|  | 150903 | 0.3772 | 0.8196 | 44.52 | 33.48 | 80.17 |
|  | 160701 | 0.3700 | 0.8786 | 34.94 | 29.33 | 82.37 |
| 红相800 | 131103 | 0.4586 | 1.1588 | 30.23 | 25.31 | 71.39 |
|  | 160405 | 0.3979 | 1.3936 | 35.69 | 22.01 | 75.08 |
|  | 160906 | 0.4480 | 1.9645 | 38.58 | 29.12 | 79.19 |
| 463 | 151106 | 0.6955 | 1.0583 | 46.89 | 36.02 | 65.37 |
|  | 160904 | 0.6876 | 0.9633 | 44.02 | 37.17 | 69.19 |
|  | 161005 | 0.5842 | 0.8512 | 37.80 | 33.47 | 60.74 |

经过工作组讨论，一致认为在原工作组讨论稿中测定汞、砷、铬、铅、镉五项有害元素的基础上，需要增加硒、钡、锑三项检验项目。工作组再次收集了包括原料在内的15个样品由山东省产品质量检验研究院进行测定，实验数据见表7，实验结果表明，样品均符合GB/T 23994-2009中特定有害元素的限量要求。

表7 产品中有害元素含量的结果

| 颜料名称 |  | 砷 （mg/kg） | 汞（mg/kg） | 铬（mg/kg） | 铅（mg/kg） | 镉（mg/kg） | 硒（mg/kg） | 钡（mg/kg） | 锑（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高岭土 |  | 0.2660 | 0.1086 | 2.679 | 1.194 | 0.206 | 0.2357 | 11.21 | 1.550 |
| 凯 乐 福 | 462A | 0.1654 | 0.0959 | 24.78 | 49.38 | 1.732 | 0.2624 | 37.76 | 17.43 |
|  | 463 | 0.1984 | 0.0934 | 26.04 | 61.76 | 2.112 | 0.2666 | 60.58 | 23.90 |
|  | 465A | 0.2680 | 0.0952 | 30.29 | 58.04 | 2.054 | 0.2526 | 102.2 | 26.50 |
|  | 462 | 0.2392 | 0.1384 | 25.49 | 60.81 | 1.796 | 0.2560 | 49.82 | 23.55 |
| 纽 碧 莱 | 粉红90C | 0.2414 | 0.0826 | 23.50 | 40.15 | 1.590 | 0.2164 | 73.36 | 24.20 |
|  | GP-58 | 0.1828 | 0.0822 | 32.54 | 51.66 | 2.292 | 0.2064 | 42.18 | 33.39 |
|  | EP-19 | 0.2418 | 0.0793 | 31.78 | 44.22 | 2.010 | 0.2774 | 111.1 | 28.79 |
|  | 群紫 | 0.2576 | 0.1166 | 37.04 | 47.28 | 2.227 | 0.1738 | 123.0 | 30.94 |
| 好 利 德 | 5008 | 0.1820 | 0.2406 | 24.74 | 25.93 | 1.512 | 0.2906 | 55.17 | 25.64 |
|  | 5002 | 0.2030 | 0.0884 | 30.88 | 41.48 | 2.172 | 0.2860 | 103.8 | 25.92 |
|  | 5005 | 0.1438 | 0.0822 | 26.25 | 37.96 | 2.140 | 0.3014 | 98.86 | 24.77 |
| 仁 和 | 462 | 0.1901 | 0.1125 | 22.64 | 57.38 | 3.686 | 0.2570 | 35.72 | 11.70 |
|  | 472 | 0.1764 | 0.0880 | 31.35 | 63.81 | 2.415 | 0.2034 | 84.80 | 23.07 |
|  | RH464 | 0.1958 | 0.0640 | 31.46 | 67.18 | 2.336 | 0.2573 | 73.64 | 21.26 |

3.2 预期达到的经济效果

该标准的实施，将填补我国群青颜料无统一国家标准的空白，对于规范群青市场秩序，提高群青产品质量，缩小与欧美市场的差距，提高民族企业在国际市场的竞争力具有十分重要的意义。

4国际标准和国外先进标准的采用和对比情况

本标准在编写过程中参考了国际标准ISO 788:1974《色漆用群青颜料》的实验指标，其检测项目在参考国际标准ISO 788:1974的基础上，又增加了若干检测项目，其检验方法均采用了现行国家标准。

本标准与ISO 788:1974相比，在检验项目方面的主要差异如表9所示。

表9 本标准与国际标准检验项目的对比

| 标准类型 | 本标准 | ISO 788:1974 |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | 颜色（与参比样比）、相对着色力、水溶物的质量分数、游离硫的质量分数、105℃挥发物的质量分数、筛余物（45 μm孔径）的质量分数、有害元素含量、pH值、可溶性有机着色物、吸油量、耐光性、耐热性、迁移性 | 相对密度、颜色、相对着色力、105℃挥发物的质量分数、水溶物的质量分数、筛余物（63 μm孔径）的质量分数、可溶性有机着色物、游离硫、吸油量 |

从表9可以看出，ISO 788:1974共包含了9个检验项目，根据我国实际情况，制定适合我国国情的国家标准和技术指标，提高群青的行业竞争力，因此本标准共设置了14个检验项目，优于国际标准ISO 788:1974的检验项目。

本标准与ISO 788:1974相比，在实验指标方面的主要差异如表10所示。

表10 本标准与国际标准实验指标的对比

| 检验项目 | 本标准 | ISO 788:1974 |
| --- | --- | --- |
| 相对着色力 | 100±5 | 商定 |
| 105℃挥发物的质量分数/% | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 水溶物的质量分数/% | A型（用于塑料、橡胶等领域）:≤1.0； B型（用于涂料等领域）:≤1.5 | ≤1.5 |
| 筛余物的质量分数/% | ≤0.5（63 μm孔径） | ≤0.5（63 μm孔径） |
| 游离硫的质量分数/% | ≤0.05 | Type A: ≤0.5 Type B: ≤0.1 |
| 吸油量 | 商定 | 商定值±10% |

从表10可以看出，在本标准和国际标准ISO 788:1974中，105℃挥发物的质量分数的实验指标是相同的。原国际标准ISO 788:1974没有规定相对着色力的指标，本标准规定了群青的相对着色力（与标准样品比）的实验指标为100±5，更加明确的限定了其相对着色力的范围。在原国际标准ISO 788:1974中规定水溶物的质量分数≤1.5%，本标准按用途对群青进行了分类，对不同类型的产品分别规定了水溶物的质量分数的实验指标。同时对游离硫的含量的限定也严于原国际标准ISO 788:1974的指标。以上实验指标的设定都分别高于原国际标准ISO 788:1974，更有利于提高群青颜料的产品质量，引导国内群青市场走上正轨，缩小与欧美市场的差距，提高民族企业在国际市场上的竞争力，更好地改善生态环境质量，保障人体健康。

5 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准符合现行法律、法规和规章的要求，与其它相关标准之间不存在矛盾之处。本次标准的制定会进一步推动群青颜料行业的规范与成熟，为行业的健康发展提供必要的依据。

6 重大分歧意见的处理经过和依据

无

7 标准性质的建议说明

目前，群青在我国还没有统一的国家标准和行业标准，各企业的企业标准水平良莠不齐，为了引导国内群青市场走上正轨，提高民族企业在国际市场的竞争力，建议将本标准作为国家推荐性标准。

8 贯彻标准的要求和措施建议

在本标准通过审核、批准发布之后，为了贯彻实施本国家推荐性标准，建议开展本国家推荐性标准应用技术的培训工作。建议本标准自发布6个月之后开始实施。

9 废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定的标准项目，不涉及标准废止的建议。

10 其他应予说明的事项

无。