中华人民共和国化工行业标准

# 《C.I. 颜料蓝15∶2》编制说明

# (征求意见稿)

宣城亚邦化工有限公司

二0一八年七月

（一）工作简况

1 任务来源

酞菁蓝颜料是一类性能卓越的有机颜料。该类颜料具有良好的耐光性、耐候性以及耐化学品等性能，广泛应用于涂料、塑料以及油墨等领域。C.I.颜料蓝15∶2是酞菁蓝颜料中的一个重要品种。

近年来我国有机颜料行业发展迅速，据有关部门统计，我国有机颜料年产量占据世界有机颜料产能的50%左右，其中酞菁颜料有将近30%的产量。酞菁蓝颜料中除酞菁蓝B和酞菁蓝BGS外，C.I.颜料蓝15∶2是一个较重要的品种，随着其应用领域的不断扩大，迫切需要制定一个统一的标准来规范其产品质量，给用户评定和选择产品提供依据。

未查询到有关C.I.颜料蓝15∶2产品的国际标准。国内酞菁颜料中酞菁蓝B和酞菁绿G均已制定了相应国家标准，分别为GB/T 3674—2017和GB/T 3673—1995，酞菁蓝BGS也已制定了行业标准HG/T 4762—2014，C.I.颜料蓝15∶2尚无相关国家或行业产品标准。随着我国该产品产能的日益增加，以及其应用的愈加广泛，急需制定该产品的标准来填补标准体系的这一空白。

为满足C.I.颜料蓝15∶2生产企业及其用户的迫切需求，全国涂料和颜料标准化技术委员会于2017年申报了该标准制定项目，2017年此项目得到国家工业和信息化部批准，下达任务的文件号为“工信厅科[2017]106号”，计划项目编号为2017-1210T-HG，由宣城亚邦化工有限公司负责标准起草工作，要求于2018年底完成报批任务。

2 简要工作过程

在接到上级部门的标准项目批准文件后，标委会秘书处与中国染料工业协会协商组建了标准制定工作组，成立了由宣城亚邦化工有限公司、江苏双乐化工颜料有限公司、美利达颜料工业有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、龙口联合化学有限公司、江苏丽王科技股份有限公司、上海捷虹颜料化工集团有限公司、中国染料工业协会等8家单位构成的制定标准工作组。根据部分工作组成员单位对制定标准提出的建议，由宣城亚邦化工有限公司编写了标准工作组讨论稿。

2018年3月27～28日由中国染料工业协会在北京组织召开了标准制定工作组会议，针对《C.I.颜料蓝15∶2》标准工作组讨论稿的每项内容进行了讨论，明确了标准制定的原则，初步确定了标准的适用范围、产品分类、控制项目及试验方法等技术内容。会议商定由各生产企业收集日常质量控制数据后再确定部分项目如105℃挥发物、水溶物、水萃取液电导率、水悬浮液pH值、耐化学性等的技术指标。

根据工作会议讨论意见，会后与各生产企业充分沟通，在此基础上由宣城亚邦化工有限公司于2017年7月修改形成了标准征求意见稿及编制说明。

(二) 标准制定的原则和标准主要内容

1 标准制定原则

根据C.I.颜料蓝15∶2产品在涂料、油墨、塑料等不同领域的应用需求，根据目前行业实际质量控制情况，制定出满足行业发展需要、切合实际应用、可操作性强的通用型C.I.颜料蓝15∶2产品标准。

2标准主要内容

2.1 标准适用范围

目前酞菁蓝颜料的主要品种有：1）亚稳态α型酞菁蓝（以颜料索引号颜料蓝15标识），亦称不稳定α型酞菁蓝，现有的酞菁蓝B、BX属于此类。2）抗结晶α型酞菁蓝（以颜料索引号颜料蓝15∶1标识），亦称稳定α型酞菁蓝，现有的酞菁蓝BS属于此类。3）抗结晶、抗絮凝α型酞菁蓝（以颜料索引号颜料蓝15∶2标识）。4）β型酞菁蓝（以颜料索引号颜料蓝15∶3标识）。5）抗结晶抗絮凝β型酞菁蓝（以颜料索引号颜料蓝15∶4标识）。6）ε型酞菁蓝（以颜料索引号颜料蓝15∶6标识）。

C.I.颜料蓝15∶2产品属于抗结晶、抗絮凝α型酞菁蓝颜料，以颜料索引号颜料蓝15:2标识。本标准适用范围确定为：

本标准规定了C.I.颜料蓝15∶2产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于铜酞菁经特殊颜料化方法处理而制得的抗结晶抗絮凝α型结晶体酞菁蓝颜料。产品主要用于涂料、橡胶、油墨和塑料等领域。

2.2项目的设置

本标准讨论稿中项目设置包括外观、颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、水萃取液电导率、水悬浮液pH值、吸油量、筛余物、耐化学性（耐水、耐酸）、抗结晶性、抗絮凝性、耐光性。根据验证试验结果（表2），删除了耐化学性（耐水、耐酸）项目。 确定本标准共设置12个项目，项目设置具体见表1。

表1 项目设置理由及指标确定依据

| 项 目 |  | 指 标 | 建议理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 红光蓝色粉末，与参比样a近似近似 | 产品质量控制和实际使用需求 |
| 颜色（与参比样*比） | 目视法 | 近似～微 |  |
|  | 仪器法 | 商定 |  |
| 相对着色力（与参比样a比）/% |  | 100±3 |  |
| 105℃挥发物的质量分数/% ≤ |  | 1.5 |  |
| 水溶物的质量分数/% ≤ |  | 1.0 |  |
| 水萃取液电导率/（μS/cm) ≤ |  | 500 |  |
| 水悬浮液pH值 |  | 5～9 |  |
| 吸油量（与参比样*比） |  | 相差不大于参比样的15% |  |
| 筛余物 （45μm筛网孔径） | 筛余物总量的质量分数/% ≤ | 0.5 | 参考《酞菁蓝B》指标 |
|  | 铁质/（mg/kg） ≤ | 20 | 参考《酞菁蓝B》指标 |
| 抗结晶性 ≥ |  | 不低于2级 | 体现产品特性 |
| 抗絮凝性（与参比样a比） |  | 相差不大于参比样的20% | 体现产品特性 |
| 耐光性 （与参比样a比） |  | 无显著差异 | 行业通用要求 |
| a由供需双方商定。 |  |  |  |

2.3试验方法的确定

参考酞菁颜料中国家标准GB/T 3674—2017《酞菁蓝B》和GB/T 3673—1995《酞菁绿

G》以及化工行业标准HG/T 4762—2014 《酞菁蓝BGS》中采用的试验方法，根据目前C.I.

颜料蓝15∶2产品行业实际质量控制情况，借鉴国内外有关通用试验方法，初步确定了标准中各项目的测试方法。具体如下：

- 2.3.1 外观

采用目测方法进行。

- 2.3.2颜色

- 2.3.2.1 总则

提供了两种方法：A法 目视法和B法 仪器法。可商定选用其中任一方法。仲裁时选用B法 仪器法。

2.3.2.2 A法 目视法

引用标准GB/T 1864－2012。分散体的制备选用自动研磨机法。

目前实际生产过程中除了上述标准方法外，有时需要使用其它分散设备制备颜料分散体，用户还会要求使用其它方法来评定颜色。因此在文本中增加了内容“颜料分散体及样板的制备和评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

- 2.3.2.3 B法 仪器法

引用标准GB/T 5211.20。

现行版本GB/T 5211.20－1999标龄较长，即将列入近年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

目前实际生产过程中除了上述标准方法外，有时需要使用其它分散设备制备颜料分散体，用户还会要求使用其它方法来评定颜色。因此在文本中增加了内容“颜料分散体及样板的制备和评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

- 2.3.3 相对着色力

- 2.3.3.1总则

提供了两种方法：A法 目视法和B法 仪器法。可商定选用其中任一方法。仲裁时选用B法 仪器法。

- 2.3.3.2 A法 目视法

引用标准GB/T 5211.19。

现行版本GB/T 5211.19－1988标龄较长，即将列入近年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

目前实际生产过程中除了上述标准方法外，有时需要使用其它分散设备制备颜料分散体，用户还会要求使用其它方法来评定相对着色力。因此在文本中增加了内容“颜料分散体及样板的制备和评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

- 2.3.3.3 B法：仪器法

引用标准GB/T 13451.2。

现行版本GB/T 13451.2－1992标龄较长，即将列入近年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

目前实际生产过程中除了上述标准方法外，有时需要使用其它分散设备制备颜料分散体，用户还会要求使用其它方法来评定相对着色力。因此在文本中增加了内容“颜料分散体及样板的制备和评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

  - 2.3.4 105℃挥发物

引用标准GB/T 5211.3。有机颜料密度较小，比较松散，因此称取试样量取5g。

现行版本GB/T 5211.3－1985标龄较长，已列入2018年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

  - 2.3.5 水溶物

引用标准GB/T 5211.1－2003。C.I.颜料蓝15∶2水溶物含量较高，生产企业日常控制指标为“≤1.0%”，因此称取试样量建议取2.5g。

  - 2.3.6 水萃取液电导率

引用标准GB/T 5211.12－2007。方法标准中结果以水萃取液电阻率表示，单位为欧姆米（Ω·m）。工作组成员单位认为行业内大多要求水萃取液电导率结果，因此本标准中注明结果以水萃取液电导率表示，单位为微西门子每厘米（μS/cm）。

  - 2.3.7 水悬浮液PH值

引用标准GB/T 1717。

现行版本GB/T 1717－1986标龄较长，已列入2018年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

  - 2.3.8 吸油量

引用标准GB/T 5211.15－2014。通过对试样及参比样分别进行检验。将测得的试样吸油量与参比样吸油量比较，计算相对百分数偏差值进行评定。

  - 2.3.9 筛余物

  - 2.3.9.1 筛余物总量

引用标准GB/T 5211.18—2015。按照行业通用要求，标准中规定使用筛网孔径为45μm的筛网。验证试验表明，操作时需要借助刷子刷洗，颜料分散体才能过筛。因此在文本中增加说明：冲洗时用刷子在筛网上轻轻刷洗，直至过筛的冲洗液无色。

  - 2.3.9.2 铁质

参考了GB/T 3674—2017《酞菁蓝B》中铁质测定方法，直接引用GB/T 3674—2017中6.9.2规定的方法。

  - 2.3.10 抗结晶性

有机颜料在特定的应用体系中，由于芳香性溶剂或高温等条件，可能会发生晶型的转变，及粒子的长大，伴随着色光变暗及着色力下降，此种变化的稳定性称之为抗结晶性。

本标准中将一定量的试样在二甲苯溶剂中加热回流一定时间，冷却后抽滤，洗涤干净后将残余物烘干，放入干燥器中冷却，用回流前试样作参比样，测定烘干后样品的相对着色力，根据测定得到的相对着色力范围，来评定抗结晶性等级。具体方法见标准文本中7.11。

  - 2.3.11抗絮凝性

  - 有机颜料应用于溶剂体系中，由于颜料或其它固体成分的支架作用，可能会导致整个应用体系成为粘稠的状态而失去流动性，此种变化的稳定性称之为抗絮凝性。

  - 本标准中将试样按GB/T 1710—2008附录B中规定的方法制备试样分散体。按GB/T 6753.4或GB/T 9751（所有部分）中的规定测定试样分散体的初始黏度及放置48h后的黏度。

按相同的步骤制备参比样分散体，并测定参比样分散体的初始黏度及放置48h后的黏度。

分别比较试样分散体的初始黏度与参比样分散体的初始黏度、试样分散体放置48h后的黏度与参比样分散体放置48h后的黏度，计算相对百分数偏差值进行评定。

特定试验条件及评定方法也可由供需双方商定。

  - 2.3.12 耐光性

引用标准GB/T 1710－2008中B法（暴露于人造日光下）。试验样板制备采用GB/T 1710—2008中附录B规定的方法，按GB/T 1710—2008中6.3评定试验结果。

产品应用过程中除了上述标准方法外，有时用户还会要求使用其它试验条件或评定方法。因此在文本中增加了内容“特定试验条件及评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

2.4技术指标的确定

依据企业日常质量控制情况、部分特性项目验证试验结果及用户实际需求讨论确定了各项目技术指标。

外观、颜色、相对着色力、耐光性与参照样品有关，技术指标要求为颜料行业各领域产品质量通用要求。其它有关物理指标根据验证试验结果，结合各企业日常质量控制情况，讨论分析确定。

（三）验证试验、推广应用和预期达到的经济效果

1 验证试验

本标准讨论稿中项目设置包括外观、颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、水萃取液电导率、水悬浮液pH值、吸油量、筛余物、耐化学性（耐水、耐酸）、抗结晶性、抗絮凝性、耐光性。所引用的试验方法多数为直接引用的现行国家标准或行业标准[如颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、水萃取液电导率、水悬浮液pH值、吸油量、筛余物、耐化学性（耐水、耐酸）、耐光性]。这些方法已经在生产企业及其用户日常质量控制中得到验证并获得一致认可。抗结晶性、抗絮凝性试验方法为行业通用的试验方法，在标准制定过程中对方法进行了验证。

项目组收集了行业内C.I.颜料蓝15∶2的代表性企业的样品10个，按讨论稿中规定方法进行了验证试验，数据见表2。同时收集了各企业日常生产积累数据，见表3 ～表5。

由于筛余物总量项目各单位积累数据、收集到的10个样品测试数据（由宣城亚邦测试）偏差较大，分析原因可能是各单位操作手法、筛网孔径（标称孔径）不一致所致，为此，又重新收集了2个样品，测试筛余物总量时边冲洗边用刷子在筛网上轻轻刷洗，直至过筛的水无色。测试结果见表2（续）。

表2 验证试验数据

| 项 目 |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | 样品7 | 样品8 | 样品9 | 样品10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 红光蓝色粉末，与参比样近似 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颜色（与参比样比） | 目视法 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 |
|  | 仪器法△E* | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 相对着色力（与参比样比），% |  | 99 | 100 | 100 | 99 | 101 | 100 | 100 | 99 | 101 | 100 |
| 105℃挥发物的质量分数，% |  | 0.25 | 0.50 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.49 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.39 |
| 水溶物的质量分数，% |  | 0.92 | 0.36 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 0.80 | 0.68 | 0.80 |
| 水萃取液电导率，（μS/cm） |  | 277 | 396 | 315 | 277 | 317 | 313 | 277 | 273 | 160 | 363 |
| 水悬浮液pH值 |  | 7.61 | 7.36 | 7.78 | 8.26 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 7.87 | 7.71 | 7.99 |
| 吸油量（与参比样比)/ % |  | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 筛余物 （45μm筛网孔径） | 筛余物总量的质量分数，% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
|  | 铁质/mg/kg | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 耐化学性，级 | 耐水性 | 3～4 | 1 | 1～2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐酸性 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗结晶性/级 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗絮凝性/% |  | 16 | 13 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐光性（与参比样比） |  | 无显著差异 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 验证试验数据（续）

| 项 目 |  | 样品10 | 样品11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筛余物（45μm筛网孔径） | 筛余物总量的质量分数，% | 0.25 | 0.20 |

表3  企业积累数据1

| 项 目 |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | 样品7 | 样品8 | 样品9 | 样品10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色（与参比样比） | 目视法 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 微（红） | 微（红） |
| 相对着色力（与参比样比），% |  | 100+ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100+ | 100 | 102 | 102 | 102 |
| 105℃挥发物的质量分数，% |  | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1. 0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 水溶物的质量分数，% |  | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.47 |
| 水萃取液电导率，（μS/cm） |  | 410 | 440 | 380 | 340 | 380 | 450 | 370 | 410 | 480 | 370 |
| 水悬浮液pH值 |  | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 7.6 |
| 吸油量（与参比样比）/% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 筛余物总量的质量分数，% （45μm筛网孔径） |  | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 铁质/mg/kg |  | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 抗结晶性/级 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

表4  企业积累数据2

| 项 目 |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | 样品7 | 样品8 | 样品9 | 样品10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色（与参比样比） | 目视法 | 微（红） |  | 微（红、鲜） |  | 微（红、深） | 微（红） | 微（红、暗） |  | 微（红、深） | 微（红、暗） |
| 相对着色力（与参比样比），% |  | 101 | 100 | 104 | 105 | 108 | 103 | 104 | 104 | 102 | 104 |
| 105℃挥发物的质量分数，% |  | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 水溶物的质量分数，% |  | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 水萃取液电导率，（μS/cm） |  |  |  |  |  | 233 | 245 | 181 | 173 | 346 | 174 |
| 水悬浮液pH值 |  | 7.6 |  |  |  | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.0 |
| 吸油量（与参比样比）/% |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 |
| 抗结晶性/级 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表5 企业积累数据3

| 项 目 |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | 样品7 | 样品8 | 样品9 | 样品10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色（与参比样比） | 目视法 | 微红 | 微绿 | 微绿 | 近似 | 近似 | 微红 | 微红 | 微绿 | 近似 | 近似 |
| 相对着色力（与参比样比），% |  | 98 | 100 | 100 | 101 | 97 | 100 | 102 | 99 | 100 | 101 |
| 105℃挥发物的质量分数，% |  | 1.3 | 1.5 | 0.73 | 0.6 | 0.78 | 1.15 | 1.05 | 1.59 | 1.37 | 1.05 |
| 水溶物的质量分数，% |  | 0.9 | 1.1 | 0.87 | 0.95 | 0.69 | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 水萃取液电导率，（μS/cm） |  | 213 | 169 | 305 | 235 | 269 | 246 | 346 | 362 | 149 | 126 |
| 水悬浮液pH值 |  | 7.65 | 7.82 | 7.54 | 7.61 | 7.02 | 7.7 | 8.01 | 7.69 | 7.52 | 7.6 |
| 筛余物(45μm筛网)的质量分数，% |  | 0.32 | 0.40 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.28 |

2、 推广应用

制定《C.I.颜料蓝15∶2》产品标准是相关生产企业及其用户的迫切需求，标准所包含项目的试验方法均为行业内通用的方法，已经得到广泛应用。《C.I.颜料蓝15∶2》产品标准发布实施后，标准使用者可从多种渠道获得标准信息，各级标准管理部门也应及时做好标准宣贯推广工作，让各生产企业和相关用户了解《C.I.颜料蓝15∶2》产品标准的技术内容，更好地进行产品质量控制，给用户评定和选择产品提供依据。

3、 预期达到的经济效果

《C.I.颜料蓝15∶2》是高性能有机颜料中最重要的蓝色产品，其产品开发应用的历史超过了70年。当前汽车、卷钢、塑料已发展成为我国的重要产业领域，C.I.颜料蓝15∶2的应用非常广泛。我国的C.I.颜料蓝15∶2产品产能约0.7万吨,占世界的60%，而该产品的产品标准在我国尚属空白。《C.I.颜料蓝15∶2》产品标准的制定对于规范《C.I.颜料蓝15∶2》产品的生产、质量控制、国内外贸易等许多方面将发挥重要作用，对于提高行业产品技术水平和促进行业产品质量提升具有重要意义，经济效益不可估量。

（四）采用国际标准和国外先进标准的情况

未查询到有关《C.I.颜料蓝15∶2》产品国际标准，本标准制定过程中依据国际领先生产企业产品实物标准试验数据作参考，结合国内行业实际应用制定。

（五）与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及行业相关标准并无矛盾或冲突。

（六）重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中经历工作组讨论，目前无重大分歧意见。

（七）标准性质的建议说明

本标准为推荐性化工行业标准。

（八）贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准实施前在相关行业内进行宣贯，促进共识。

（九）废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定的标准项目，不涉及标准废止的建议。

（十）其他应予说明的事项

本标准以实际需求以及目前产品质量状况为基础，项目设置充分考虑了产品本身特性和用户要求，除包括颜料通用性能如外观、颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、吸油量、水萃取液电导率、水悬浮液pH值等项目及产品应用性能如耐光性项目外，还包括了体现产品本身特性的项目抗结晶性、抗絮凝性。通用性能和应用性能试验方法引用了现行国家标准，产品特性项目抗结晶性、抗絮凝性试验方法参考了行业通用方法并经验证试验确定。综合评价，标准水平为国内先进水平。