中华人民共和国化工行业标准

# 《C.I.颜料黄154》编制说明

(征求意见稿)

鞍山七彩化学股份有限公司

二0一八年六月

（一）工作简况

1 任务来源

我国“十三五”期间将高性能有机颜料的研制作为重点，高性能有机颜料是指具有优异的颜色牢度，能够在较苛刻的环境条件中使用，同时又具有高附加值，一般是普通有机颜料的5～10倍。高性能有机颜料的应用领域主要是：a.以汽车原装面漆和修补漆、卷钢涂料等为代表的工业漆；b. 高档塑料制品（包括纺前纤维）的着色；c.以水性油墨为代表的高档油墨，d. 高性能色母粒。

C.I.颜料黄154颜料是不溶性偶氮类高性能有机颜料之一，C.I.颜料黄154是绿光黄色高性能有机颜料中的一个主要品种，是目前高性能绿光黄色有机颜料中应用最广，需求量最大的产品之一。该类颜料具有良好的耐光性、耐热性以及耐化学品等性能，广泛应用于汽车涂料、建筑涂料及工程涂料等领域。

随着其应用领域的不断扩大，迫切需要制定一个统一的标准来规范其产品质量，给用户评定和选择产品提供依据。

未查询到有关C.I.颜料黄154产品的国际标准，国家标准及行业标准。随着我国该产品产能的日益增加，以及其应用的愈加广泛，急需制定该产品的标准来填补标准体系的这一空白。

为满足C.I.颜料黄154生产企业及其用户的迫切需求，全国涂料和颜料标准化技术委员会于2018年申报了本标准制定项目，2017年此项目得到国家工业和信息化部批准，下达任务的文件号为“工信厅科[2017]106号”，计划项目编号为2017-1209T-HG由鞍山七彩化学股份有限公司负责标准起草工作，要求于2018年底完成报批任务。

2 简要工作过程

在接到上级部门的标准项目批准文件后，标委会秘书处与中国染料工业协会协商组建了标准制定工作组，成立了由鞍山七彩化学股份有限公司、龙口联合化学有限公司、山东宇虹新颜料股份有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、南通市争妍新材料科技有限公司、江苏丽王科技股份有限公司、河北捷虹颜料化工有限公司、中国染料工业协会等8家单位构成的制定标准工作组。根据部分工作组成员单位对制定标准提出的建议，由鞍山七彩化学股份有限公司编写了标准工作组讨论稿。

2018年3月27日-28日，由中国染料工业协会组织有关专家和单位在北京召开了标准制定工作组会议，会上代表们针对《C.I.颜料黄154》标准工作组讨论稿的每项内容展开了认真细致的讨论，最终达成共识：明确了标准制定的原则，初步确定了标准的适用范围、控制项目及试验方法等技术内容。会议商定由各生产企业收集日常质量控制数据后再确定外观、颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、水萃取液电导率、水悬浮液pH值、吸油量、筛余物、耐化学性（耐酸，耐碱、耐溶剂）、耐光性、耐热性、耐迁移性等的技术指标。

根据工作会议讨论意见，会后与各生产企业充分沟通，在此基础上由鞍山七彩化学股份有限公司于2018年6月修改形成了标准征求意见稿及编制说明。

（二）标准制定原则和标准主要内容

1 标准制定原则

根据C.I.颜料黄154产品在汽车涂料、建筑涂料、工程涂料等领域的应用需求以及目前行业实际质量控制情况，制定出满足行业发展需要、切合实际应用、可操作性强的C.I.颜料黄154产品标准。

2 标准主要内容

2.1 标准适用范围

目前市场存在的以颜料索引号C.I.颜料黄154标识的产品牌号有10个以上，其主要的应用领域有：1）汽车涂料用C.I.颜料黄154；2）工程涂料用C.I.颜料黄154；3）建筑涂料用C.I.颜料黄154。

C.I.颜料黄154产品属于苯并咪唑酮类颜料，以颜料索引号C.I.颜料黄154标识。本标准适用范围确定为：

本标准规定了C.I.颜料黄154的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于邻三氟甲基苯胺的重氮盐与5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮偶合制得的苯并

咪唑酮颜料。产品主要用于建筑涂料、汽车涂料及工程涂料等领域。

2.2 项目的设置

标准工作组讨论稿中设置了14个项目，分别为：外观、颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、水萃取液电导率、水悬浮液pH值、吸油量、筛余物、耐化学性（耐水性，耐酸性、耐溶剂性）、耐光性、耐热性、耐迁移性、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）。

经工作会议讨论，考虑到本标准为通用型产品标准，不可能涵盖产品应用领域的所有要求。不同领域对需控制的产品安全指标的种类要求也不同，控制部分可溶性重金属元素指标只能满足一部分应用领域的需求。因此，删除了重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）。此外，考虑到下游用户的需求，增加了分散性项目。

本标准共设置14个项目，项目设置具体见表1。

表1 项目设置及指标

| 项 目 |  |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |  | 绿光橙色粉末 |
| 颜色（与参比样a比） |  | 目视法 |  | 近似～微 |
|  |  | 仪器法 |  | 商定 |
| 相对着色力（与参比样a比）/% |  |  |  | 100±5 |
| 105℃挥发物的质量分数/% ≤ |  |  |  | 1.5 |
| 水溶物的质量分数/% ≤ |  |  |  | 1.0 |
| 水萃取液电导率/（μS/cm） ≤ |  |  |  | 300 |
| 水悬浮液pH值 |  |  |  | 6～8 |
| 吸油量（与参比样a比） |  |  |  | 相差不大于参比样的15% |
| 筛余物的质量分数/% |  |  |  | 商定 |
| 耐化学性/级 | 耐水性 ≥ |  |  | 4～5 |
|  | 耐酸性 ≥ |  |  | 4～5 |
|  | 耐碱性（饱和氢氧化钙溶液） ≥ |  |  | 4～5 |
|  | 耐溶剂性 |  | 混合溶剂 | 商定 |
| 耐光性(与参比样a比) |  |  |  | 无显著差异 |
| 耐热性/℃ ≥ |  |  |  | 160 |
| 耐迁移性/级 ≥ |  |  |  | 4～5 |
| 分散性（与参比样a比） |  |  |  | 无显著差异 |
| a由供需双方商定。 |  |  |  |  |

2.3 试验方法的确定

参考其它颜料国家标准中采用的试验方法，根据目前C.I.颜料黄154产品行业实际质量控制情况，借鉴国内外有关通用试验方法，确定了标准中各项目的测试方法。具体如下：

2.3.1外观

采取目测方法进行。

2.3.2 颜色

2.3.2.1 总则

提供了二种方法：A法 目视法和B法 仪器法。可商定选用其中任一方法，仲裁时选用B法 仪器法。

2.3.2.2 A法 目视法

引用标准GB/T 1864—2012。

目前实际生产过程中除了上述标准方法外，有时需要使用其它分散设备制备颜料分散体，用户还会要求使用其它方法来评定颜色。因此在文本中增加了内容“颜料分散体及样板的制备和评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

- 2.3.1.3 B法 仪器法

引用标准GB/T 5211.20。

现行版本GB/T 5211.20－1999标龄较长，即将列入近年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

目前实际生产过程中除了上述标准方法外，有时需要使用其它分散设备制备颜料分散体，用户还会要求使用其它方法来评定颜色。因此在文本中增加了内容“颜料分散体及样板的制备和评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

2.3.3相对着色力

- 2.3.3.1总则

提供了二种方法：A法 目视法和B法 仪器法。可商定选用其中任一方法, 仲裁时选用B法 仪器法。

2.3.3.2 A法 目视法

引用标准GB/T 5211.19。

现行版本GB/T 5211.19－1988标龄较长，即将列入近年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

目前实际生产过程中除了上述标准方法外，有时需要使用其它分散设备制备颜料分散体，用户还会要求使用其它方法来评定相对着色力。因此在文本中增加了内容“颜料分散体及样板的制备和评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

- 2.3.3.3 B法 仪器法

引用标准GB/T 13451.2。

现行版本GB/T 13451.2－1992标龄较长，即将列入近年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

目前实际生产过程中除了上述标准方法外，有时需要使用其它分散设备制备颜料分散体，用户还会要求使用其它方法来评定相对着色力。因此在文本中增加了内容“颜料分散体及样板的制备和评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

2.3.4 105℃挥发物

引用标准GB/T 5211.3。有机颜料密度较小，比较松散，因此称取试样量取5g。

现行版本GB/T 5211.3－1985标龄较长，已列入2018年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

2.3.5 水溶物

引用标准GB/T 5211.2－2003。C.I.颜料黄154水溶物含量较高，生产企业日常控制指标为“≤1.0%”，因此称取试样量建议取2.5g。

2.3.6 水萃取液电导率

引用标准GB/T 5211.12－2007。

方法标准中结果以水萃取液电阻率表示，单位为欧姆米（Ω·m）。工作组成员单位认为行业内大多要求水萃取液电导率结果，因此本标准中注明结果以水萃取液电导率表示，单位为微西门子每厘米（μS/cm）。

2.3.7 水悬浮液pH值

按GB/T 1717中的规定进行。

现行版本GB/T 1717－1986标龄较长，已列入2018年修订计划，因此删除年代号，引用不注明日期版本。

2.3.8 吸油量

引用标准GB/T 5211.15－2014。通过对试样和参比样分别进行检验,将测得的试样吸油量与参比样吸油量比较,计算相对百分数偏差值进行评定。

2.3.9 筛余物

引用标准GB/T 5211.18－2015。

不同品种的C.I.颜料黄154产品筛余物测试条件不同，用户要求也不同，因此标准中规定筛网孔径和试样量由供需双方商定。特定试验条件及评定方法也可由供需双方商定。

2.3.10 耐化学性

引用标准GB/T 5211.5—2008。耐水性试液制备按GB/T 5211.5—2008中5.1.2.1使用冷水进行，耐碱性试验用溶液为饱和氢氧化钙溶液，耐溶剂性试验所用混合溶剂由供需双方商定，耐水性、耐酸性、耐碱性和耐溶剂性试验结果均以滤液的沾色级别表示。

2.3.11 耐光性

引用标准GB/T 1710－2008中B法（暴露于人造日光下）。试验用样板制备采用GB/T 1710—2008附录B中规定的方法，曝晒试验时间为1000h，按GB/T 1710-2008中6.3评定结果。

产品应用过程中除了上述标准方法外，有时用户还会要求使用其它试验条件或评定方法。因此在文本中增加了内容“特定试验条件及评定方法也可由供需双方商定”，规定更加灵活，可操作性更强。

2.3.12耐热性

引用标准GB/T 1711。

由于GB/T 1711标准中未规定分散体及样板制备条件，因此在标准中注明了“分散体及样板的制备条件由供需双方商定”。

GB/T 1711标准中结果以试样和参比样样板在相同温度和相同时间下烘烤后变色程度的差异来表示，C.I. 颜料黄154行业要求结果以试样的耐热温度表示，不与参比样进行比较，因此在标准中增加了内容“结果以试样的耐热温度表示”。

2.3.13 耐迁移性

引用标准HG/T 3834－2006。

由于HG/T 3834－2006标准中结果以试样和参比样耐迁移性差异来表示，C.I. 颜料黄154行业要求结果以试样的耐迁移性（沾色等级）表示，不与参比样进行比较，因此在标准中增加了内容“结果以试样的沾色等级表示”，同时注明试验条件及评定方法也可由供需双方商定，规定更加灵活，可操作性更强。

2.3.14 分散性

评定方法引用了标准GB/T 21867.1—2008。分散方法可由双方根据GB/T 21868.1—2008协商确定。

2.4 技术指标的确定

依据企业日常质量控制情况、部分特性项目验证试验结果及用户实际需求讨论确定了各项目技术指标。

颜色、相对着色力、吸油量、耐光性和参比样品有关，技术指标要求为颜料行业各领域产品质量通用要求。其它有关物理指标根据验证试验结果，结合各企业日常质量控制情况，项目组讨论分析确定，详见表1。

（三）验证试验、推广应用和预期达到的经济效果

1 验证试验

本标准项目设置包括外观、颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、水萃取液电导率、水悬浮液pH值、吸油量、筛余物、耐化学性（耐水性、耐酸性、耐碱性、耐溶剂性）、耐光性、耐热性、耐迁移性、分散性。所采用的试验方法为直接引用的现行试验方法国家标准（如电导率、pH值等）或行业通用的方法标准（如耐迁移性试验方法等）。这些方法已经在生产企业及其用户日常质量控制中得到验证并获得一致认可。

项目组收集了行业内C.I.颜料黄154的代表性企业的样品 10个，并用前述试验方法对体现产品特性的项目如外观、颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、水萃取液电导率、水悬浮液pH值、吸油量、筛余物、耐化学性（耐水性、耐酸性、耐碱性、耐溶剂性）、耐迁移性进行了验证试验，验证试验数据见表2。企业积累数据见表3、表4。

表2 验证试验数据

| 项 目 |  |  | 170522 | 180307 | 180116 | 170321 | 170615 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 绿光黄色粉末 |  |  |  |  |
| 颜色（与参比样比） |  | 目视法 | 微绿(1G) | 微红（0.5R） | 微绿(1G) | 微绿(2G) | 微绿(1G) |
|  |  | 仪器法△E* | 0.56 | 0.23 | 0.47 | 0.68 | 0.27 |
| 相对着色力（与参比样比）/% |  |  | 98.09 | 98.27 | 100.22 | 98.8 | 98.92 |
| 105℃挥发物的质量分数/% |  |  | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.55 |
| 水溶物的质量分数/% |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.93 | 0.49 | 0.41 |
| 水萃取液电导率/（μS/cm） |  |  | 110 | 59.6 | 91.7 | 215 | 51.4 |
| 水悬浮液pH值 |  |  | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 |
| 吸油量（与参比样比）/% |  |  | 5.3 | 4.0 | 13.2 | 4.7 | 1.5 |
| 筛余物的质量分数/% （120μm筛孔） |  |  | 2.9 | 3.8 | 5 | 4.5 | 4.2 |
| 耐化学性/级 | 耐水性 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 耐酸性 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 耐碱性 |  | 4~5 | 5 | 4~5 | 5 | 4 |
|  | 耐溶剂性（混合溶剂） |  | 4 | 3~4 | 4 | 3~4 | 4 |
| 耐迁移性/级 |  |  | 4~5 | 4~5 | 4 | 4~5 | 4 |

表2 验证试验数据（续）

| 项 目 |  |  | 180119 | 170621 | 180313 | 180131 | 180212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 绿光黄色粉末 |  |  |  |  |
| 颜色（与参比样比） |  | 微红（1R） | 微红（1G） | 微红（0.5R | 微红（1R） | 微红（2R） | 微红（2R） |
|  |  | 仪器法△E* | 0.6 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.9 |
| 相对着色力（与参比样比）/% |  |  | 97.66 | 99.3 | 99.79 | 99.31 | 95.1 |
| 105℃挥发物的质量分数/% |  |  | 0.18 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.23 |
| 水溶物的质量分数/% |  |  | 0.57 | 0.47 | 0.62 | 0.39 | 0.73 |
| 水萃取液电导率/（μS/cm） |  |  | 182.3 | 78 | 108.2 | 39 | 58.9 |
| 水悬浮液pH值 |  |  | 8 | 7.7 | 8 | 8 | 8 |
| 吸油量（与参比样比）/% |  |  | 1.6 | 3.7 | 5.6 | 8.8 | 15.1 |
| 筛余物的质量分数/% （120μm筛孔） |  |  | 4.8 | 2.6 | 4.0 | 4.4 | 5.0 |
| 耐化学性/级 | 耐水性 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 耐酸性 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 耐碱性 |  | 4~5 | 5 | 4~5 | 5 | 4~5 |
|  | 耐溶剂性（混合溶剂） |  | 4 | 4 | 4 | 3~4 | 4 |
| 耐迁移性/级 |  |  | 4~5 | 4 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 混合溶剂：乙酸乙酯∶乙醇∶二甲苯∶丙酮∶丙二醇单甲醚=3∶3∶2∶1∶1（体积比） |  |  |  |  |  |  |  |

表 3  C.I.颜料黄154企业积累数据1

| 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色（与参比样比） | 微绿 | 微绿 | 微红 | 微红 | 近似 | 微红 | 近似 | 微绿 | 微红 | 近似 |
| 相对着色力（与参比样比）/% | 99 | 100 | 98 | 101 | 99 | 100 | 102 | 99 | 100 | 101 |
| 105 ℃挥发物的质量分数/% | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.93 | 1.5 | 1.2 | 0.49 | 0.87 | 1.13 |
| 水溶物的质量分数/% | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.86 | 0.65 | 0.43 | 0.95 | 0.69 | 0.6 | 0.55 |
| 水萃取液电导率/（μS/cm） | 233 | 142 | 215 | 135 | 249 | 147 | 184 | 225 | 245 | 161 |
| 水悬浮液pH值 | 7.19 | 7.62 | 6.65 | 6.93 | 8.22 | 7.79 | 8.51 | 7.69 | 7.56 | 7.64 |
| 筛余物（62μm孔径）的质量分数/% | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |

表 4  C.I.颜料黄154企业积累数据2

| 批号 | 面色 | 相对着色力% | 105 ℃挥发物/% | 水萃取液电导率/（μS/cm） | 水悬浮液pH值 | 筛余物 % （250μm） | 耐热性/ ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4801001 | 近似 | 100 | 0.5 | 213 | 7.26 | 0.6 | 160 |
| 4801002 | 近似 | 100 | 0.8 | 325 | 7.06 | 1.8 | 160 |
| 4801003 | 近似 | 102 | 0.6 | 282 | 7.43 | 0.6 | 160 |
| 4801004 | 近似 | 100 | 0.8 | 146 | 6.58 | 3.3 | 160 |
| 4801005 | 近似 | 100 | 0.7 | 173 | 6.39 | 2.0 | 160 |
| 4801006 | 近似 | 102 | 0.6 | 84 | 6.07 | 3.5 | 160 |
| 4801007 | 近似 | 98 | 0.7 | 175 | 6.16 | 3.6 | 160 |
| 4801008 | 近似 | 103 | 0.7 | 131 | 6.18 | 2.9 | 160 |
| 4801009 | 近似 | 100 | 0.5 | 102 | 6.32 | 1.6 | 160 |
| 4801010 | 近似 | 100 | 0.9 | 239 | 6.26 | 2.0 | 160 |

2 推广应用

制定《C.I.颜料黄154》产品标准是相关生产企业及其用户的迫切需求，标准所包含项目的试验方法均为行业内通用的方法，已经得到广泛应用。《C.I.颜料黄154》产品标准发布实施后，标准使用者可从多种渠道获得标准信息，各级标准管理部门也应及时做好标准宣贯推广工作，让各生产企业和相关用户了解《C.I.颜料黄154》产品标准的技术内容，更好地进行产品质量控制，给用户评定和选择产品提供依据。

3 预期达到的经济效果

《C.I.颜料黄154》是高性能绿光黄色有机颜料中应用最广，需求量最大的产品之一。《C.I.颜料黄154》产品标准的制定对于规范《C.I.颜料黄154》产品的生产、质量控制、国内外贸易等许多方面将发挥重要作用，对于提高行业产品技术水平和促进行业产品质量提升具有重要意义，经济效益不可估量。

（四）采用国际标准和国外先进标准的情况

未查询到有关《C.I.颜料黄154》产品国际标准，本标准制定过程中依据国际领先生产企业瑞士科莱恩公司产品实物标准试验数据作参考，结合国内行业实际应用制定。

（五）与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及行业相关标准并无矛盾或冲突。

（六）重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中经历工作组讨论，目前无重大分歧意见。

（七）标准性质的建议说明

本标准为推荐性化工行业标准。

（八）贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准实施前在相关行业内进行宣贯，促进共识。

- 废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定的标准项目，不涉及标准废止的建议。

（十）其他应予说明的事项

本标准以实际需求以及目前产品质量状况为基础，项目设置充分考虑了用户要求，除包括颜料通用性能如颜色、相对着色力、105℃挥发物、水溶物、吸油量、水悬浮液pH值等项目外，还包括了产品应用性能如耐热性、耐迁移性、分散性等项目，所采用的试验方法为国际和国内行业通用的方法。标准中项目设置合理，指标确定参考了国际领先生产企业瑞士科莱恩公司产品实物标准试验数据，标准制定过程中更多地关注了产品下游用户的需求，综合评价，标准水平为国内先进水平。