ICS 87.040

G 51

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T ×××××—××××

涂料用天然树脂乳液

Natural resin emulsions for coatings

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018-07-12）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

涂料用天然树脂乳液

范围

本标准规定了涂料用天然乳液的术语和定义、性能指标、检测方法、检验规则、生产、运输及贮存。

本标准适用于以松香、植物油、淀粉、糖、天然胶乳、植物纤维等天然植物原料为起始原料合成的以水为分散介质的乳液。该产品可用于建筑、工业等水性涂料，起成膜粘结作用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1725—2007  色漆、清漆和塑料  不挥发物含量的测定

GB/T 2794—2013  胶黏剂黏度的测定  单圆筒旋转黏度计法

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9267—2008  涂料用乳液和涂料、塑料用聚合物分散体白点温度和最低成膜温度的测定

GB/T 9268—2008  乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 9278  涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750  涂料产品包装标志

GB/T 13491—2009  涂料产品包装通则

GB 18582—2008  室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T 20623—2006  建筑涂料用乳液

GB/T 34683—2017   水性涂料中甲醛含量的测定  高效液相色谱法

ASTM D 6866-16  用放射性碳分析法测定固体、液体和气体试样生物含量的试验方法

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

天然树脂  natural resins

由松香、植物油（亚麻油、桐油、蓖麻油等）、淀粉、天然胶乳、植物纤维等天然原料制成的树脂。

分类

本标准根据原料聚合方式不同将产品分为Ⅰ型和Ⅱ型两类。（Ⅰ型主要适用于以天然植物原料为起始原料，通过生物或化学等方式转化得到可聚合的单体并使用乳液聚合而成的以水为分散介质的乳液，Ⅱ型主要适用于以天然植物原料为主要成分，通过乳液聚合而成的以水为分散介质的乳液。

要求

产品应符合表1的要求。

涂料用天然树脂乳液的技术要求

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 在容器中状态 |  | 乳白色均匀流体，无杂质，无沉淀，不分层 |  |
| 不挥发物的质量分数/% |  | ≥40或商定 |  |
| pH值 |  | 商定 |  |
| 黏度/( mPa·s) |  | 商定 |  |
| 耐冻融性（3次）a |  | 无异常 |  |
| 贮存稳定性 |  | 无硬块，无絮凝，无明显分层 |  |
| 稀释稳定性a /% | 上层清液 ≤ | 5 |  |
|  | 下层沉淀 ≤ | 5 |  |
| 机械稳定性 |  | 不破乳，无明显絮凝物 |  |
| 钙离子稳定性[0.5%（质量分数）氯化钙溶液]a |  | 48h无分层，无沉淀，无絮凝 |  |
| 最低成膜温度/℃ |  | 商定 |  |
| 残余单体总和b / （mg/kg） ≤ |  | 500 |  |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 / （mg/kg） ≤ |  | 100 |  |
| 甲醛的质量分数/（mg/kg） ≤ |  | 10 |  |
| 挥发性有机化合物含量/（g/L） ≤ |  | 10 |  |
| 生物基碳含量/% ≥ |  | 25 | 55 |
| 由有关方商定是否需要做该项目。 乳液中不挥发物质量分数为50%计。 |  |  |  |

样品

产品按GB/T 3186规定取样，也可按商定方法取样，取样量根据检验需要确定。

试验方法

试验环境

试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB/T 9278的规定。

在容器中状态

打开包装容器，目视观察有无分层、借助搅拌棒搅拌观察有无沉淀，用搅拌棒将混匀后的试样在清洁的玻璃板上涂布成均匀的薄层后观察有无机械杂质。

不挥发物的质量分数

按GB/T 1725-2007的规定进行。称样量约1g，准确至1mg，烘烤温度(105±2)℃,烘烤时间1h。

烘烤条件也可由有关方商定：如温度(150±2)℃,时间15min。仲裁方法，烘烤条件：温度(105±2)℃,时间1h。

pH值

将试样充分搅匀后置于容积为50mL的烧杯中，在（23±0.5）℃（或商定温度）下用精度为0.01的酸度计测定试样的pH值。平行测定两次，两次测定值之差不能大于0.1，结果以两次测定值的平均值表示，精确到小数点后一位。

如果样品太稠，无法测试时，也可用水（符合GB/T 6682三级蒸馏水）以1∶1（体积比）稀释后再进行测定。

黏度

按GB/T 2794-2013中旋转粘度计法进行。

耐冻融性

将50g试样装入约100mL的圆筒状塑料或玻璃容器中，按GB/T 9268—2008中A法的规定进行。

贮存稳定性

将约0.5L的样品装入合适的塑料或玻璃容器中，瓶内留有约10%的空间，密封后放入（50±2）℃恒温干燥箱中，14d后取出在（23±2）℃下放置3h，打开容器，观察有无分层、结皮、硬块及絮凝现象。可用搅拌棒将试样在清洁的玻璃板上涂布成均匀的薄层后观察有无絮凝物的存在。

稀释稳定性

将试样用蒸馏水稀释到不挥发物为（3±0.5）%，然后将水分散液置于100mL具塞量筒中，静置72h后，测出上层清液的体积以及底层沉淀部分的体积。稀释稳定性分别以上层清液和底层沉淀在100mL稀释液中所占的体积分数表示，结果取整数。

机械稳定性

在约为1000mL的适宜容器（直径约10cm）中称入（400±0.5）g已过滤[孔径为177μm（80目）的滤网]的乳液，将其放在高速分散机座上，用夹子固定，开动分散机（搅拌头为盘齿形，直径为40mm），调速达2500r/min，分散0.5h，再过滤，并用自来水将容器内壁上的残留物冲至滤网中，用自来水冲洗滤网，观察乳液是否破乳及有无明显的絮凝物。

钙离子稳定性

在小烧杯中加入30mL乳液，然后加入质量分数为0.5%的CaCl2溶液6mL，搅匀后置于50mL具塞量筒中，48h后观察有无分层、沉淀、絮凝等现象。可用搅拌棒将试样在清洁的玻璃板上涂布成均匀的薄层后观察有无絮凝物的存在。

最低成膜温度

按GB/T 9267—2008的规定进行

残余单体总和

按GB/T 20623-2006中附录A的规定进行。

甲醛的质量分数

按GB/T 34683-2017的规定进行。

挥发性有机化合物含量（VOC）

按GB 18582-2008中附录A、B的规定进行。

生物基碳含量

按ASTM D 6866-16中方法B的规定进行。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验项目包括在容器中状态、不挥发物的质量分数、pH值、黏度。

型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。在正常生产情况下，每年至少进行1次型式检验。

检验结果的判定

检验结果的判定按GB/T 8170 中修约值比较法进行。

所有检验项目的检验结果均达到本标准要求时，该试验样品为符合本标准要求。

标志、包装和贮存

标志

按GB/T 9750的规定进行。如需加水稀释，应明确稀释比例。

包装

按GB/T 13491-2009中二级包装要求的规定进行。

贮存

产品贮存时应保证通风、干燥、防止日光直接照射、冬季时应采取适当防冻措施。产品应根据乳液类型定出贮存期，并在包装标志上明示。

_________________________________