推荐性国家标准《防滑涂料防滑性的测定》

编制说明

(征求意见稿）

海洋化工研究院有限公司

2019年6月

（一）工作简况

1  任务来源

防滑涂料是用于大型舰船的露天甲板、直升飞机起降甲板、航母飞行甲板上的重要功能材料，也是用于人行天桥、工业地板、体育场及医院等公共场所的安全保障材料。防滑涂料主要含有防滑粒料、成膜树脂等物质，防滑粒料是为了提高漆膜防滑性能的添加剂，赋予漆膜防滑能力，防止人员滑倒摔伤；成膜树脂具有固定防滑粒料的作用，同时保护底材不受破坏，对于钢铁的腐蚀起着保护作用。防滑涂料最成功的应用是在航空母舰和舰载甲板上，涂料增大了甲板的摩擦系数，在航母航行时涂料可防止飞机和车辆在甲板上滑动，对于飞机在甲板上的安全起降、设备的正常运转和人员的行走起着重要的保障作用。在美国《职业安全与卫生条例》（OSHA）中明确强调，所有公众开放的机关、学校、商业、交通部门等部位的地面设施，只要是提供行走和活动的区域，其摩擦系数均应达到0.6以上，对地面摩擦系数未达到此项标准的业主，将给予严厉处罚，正是由于这些特殊的用途，使防滑涂料的发展突飞猛进。

目前我国测定防滑涂料防滑性的标准GB/T 9263-1988《防滑甲板漆防滑性的测定》标龄已近30年，该标准只能用于实验室中采用滑移试验装置测定涂料的防滑性，对涂装了防滑涂料的舰船甲板等有防滑要求的场所无法进行防滑性的评定，因此迫切需要对GB/T 9263-1988《防滑甲板漆防滑性的测定》进行修订。

为紧跟标准化发展步伐，适应新形势下的标准化发展方向，满足国内的迫切需求，全国涂料和颜料标准化技术委员会及时组织申报了国家标准修订项目计划，已得到国标委的正式批准，计划编号：20184523-T-606。由全国涂料和颜料标准化技术委员会负责技术归口，海洋化工研究院有限公司负责起草，要求于2019年11月完成全部标准制定、所有相关材料的编制和审查工作，于2019年12月前完成报批。

2主要工作过程

在接到上级部门的标准项目批准文件后，海洋化工研究院有限公司立即开始了标准修订的前期准备，查询了国内外相关资料和标准并进行了对比分析，研究了具体的测试方法于2019年3月形成了该项目的工作组讨论稿，以便在工作组会议上讨论。

标委会秘书处于2019年3月20日在常州组织召开了第一次标准制定工作会议，共有10家企业和研究机构的17名代表参加了本次会议。会上成立了标准制定工作组，详细讨论了标准的工作组讨论稿，讨论了标准的范围、原理、测试过程、仪器设备、试验报告等内容，在会上代表们一致认为工作组讨论稿中的方法一在实际操作中操作误差会很大，与操作者和加水量关系极大，自动化性能差，而且只能适用于试验室内测试样板，不能适应现场测试，并且现在的拉力系统都已经改成电子式的，数据更加精确、准确，数据的平行性也会很好，因此都建议将方法一删除，起草单位根据会上的讨论结果，将工作组讨论稿中的方法一删除。会后根据会议上讨论确定的试验方案，收集了有代表性的样品，由海洋化工研究院有限公司承担验证试验工作，来验证方法的可行性、数据的平行性等等。会后，起草单位根据会议讨论的结果以及验证试验结果，对工作组讨论稿进行了修改，形成了征求意见稿。

（二）标准编制原则和标准主要内容

1 标准编制原则

1.1标准制定的原则和依据

本标准的制定遵循技术先进，方便实用原则，吸收了国内外相关标准的研究成果，结合近些年我国防滑涂料的实际发展状况以及应用的条件和场所，确定相应的试验方法，使得制定后的标准能准确且方便快捷地测定防滑涂料的防滑性，使标准既具先进性、科学性，又具实用性和可操作性，为我国规范防滑涂料防滑性的测定提供可靠的技术支撑。

2.标准主要内容

2.1标准的适用范围的确定

防滑性是防滑涂料的重要技术指标，本标准规定了测定防滑涂料防滑性的术语和定义、原理、取样、试验样板的制备、材料和仪器、试验步骤、计算以及试验报告等内容。本标准规定了测定防滑涂料单一涂层或复合涂层体系防滑性的试验方法。本标准适用于实验室和现场的测试。

2.2试验方法的确定

国家标准GB/T 9263-1988《防滑甲板漆防滑性的测定》规定了加水法测定防滑漆的摩擦系数，通过水桶匀速注水拖动滑块的移动，与操作者和加水量关系极大，自动化性能差，而且现GB/T 9263-1988只能适用于试验室内测试样板，不能适应现场测试。目前机械传动和电子拉力计系统已经发展到抓取峰值、用力均匀、计数方便的水平，并在其它标准中（如GB/T 4100）做出了相应的测力方法和设备。

2.2技术内容

静摩擦系数总是高于动摩擦系数，也意味着两个接触面开始运动更困难，静摩擦系数在表征防滑涂料方面更为重要，因此本标准选用静摩擦系数表示防滑涂料的防滑效果。对于防滑涂料，人们除了关心涂层的表面状况外，还关注涂层摩擦时的状态，防滑涂料的涂层在使用中接触各种介质，最常见的是水和油，因此，本方法设计了三种状态下的摩擦系数的测试：干态、湿态和油态。

本方法主要技术内容：

通过逐渐施加水平的拉力以使得滑块移动所需的力与滑块的重量比计算出摩擦系数，以摩擦系数大小评价产品的防滑性能。试验装置主要由滑块和测力系统组成：

滑块：用一层硫化氯丁橡胶垫粘在一块尺寸为145mm×100mm×22mm的钢块底部和圆弧边。圆弧边的一侧边上固定着一个环首螺钉，用于与拉力计连接；滑块的总重量为2.7±0.2kg。

测力系统：分度值在0.01N,最大负荷不小于50N。

湿态摩擦系数测定介质：去离子水。

油态摩擦系数测定介质：商定的油类介质。

（三）验证试验、推广应用和预期达到的经济效果

1．验证试验

国家标准GB/T 9263-1988使用至今，方法成熟，海洋化工研究院有限公司这防滑性测定方面积累了大量的操作经验，本次的验证试验就是由海洋化工研究院有限公司承担。

本次验证试验共收集了10个有代表性样品，分别测试干态、湿态（水）两个状态下的摩擦系数，按照第一次工作组会议讨论结果的要求，进行验证试验，验证试验部分结果及分析见附表《验证试验结果汇总》。

结果分析：从验证试验结果来看，测试点相对偏差均在标准中规定的要求内，有很好的数据的平行性，能够满足要求。

2 推广应用

防滑涂层与目前国内其它涂层相比具有高耐磨、高强度、防滑效果优异等特点，所以该涂料除了可用于海上石油平台之外，还可用于钻井平台、高速公路汽车衡器、治超预检系统、安全通道和民用设施等防滑部位，具有重大的工程应用价值和广泛的推广应用前景。

3 预期达到的经济效果

本标准的制定会进一步推动防滑涂料的技术进步，引导涂料生产企业的健康有序发展，目前对防滑涂料的应用已经延伸到高速公路地磅上进行应用试验，高速公路收费站车辆通行频繁，重要交通干线高速路口的地磅上每天通行量超过1000辆，且很多为载重超过55吨的重型车辆，防滑涂料在高速公路地磅上使用两年，涂层经受住了重载车辆的高频率的磨损和碾压，可以取代防滑效果较差的花纹钢板防滑材料，并且更有利于秤体的防腐蚀保护。我国每年的计重收费系统、治超预检系统秤体的生产量超过2万台。如果按10%秤体有防滑需求、每台秤体所需防滑涂料的售价约10000元左右估算，可产生约2000万元的经济效益。

（四）采用国际标准和国外先进标准情况

美国军用标准MIL-D-23003A中使用OLsen测滑表，是一个便携式的仪器，总重6磅（2.7Kg），由三个支撑脚支撑，每个支撑脚直径为3/4英寸（19.05mm）。支撑脚安装了硫化氯丁(二烯)橡胶，邵A硬度在60-80范围内。测量时将机动驱动器放置于样品之前，绳索以每分钟4英寸的常速拉动样品上的测滑表，从而获得试验数据。但这种方法测量时，三支撑脚有时会被防滑粒料别住，造成较大误差。该方法目前已被淘汰。

德国标准DIN 51130: 2010中规定了防滑类别划分方法，该法测试的是动态临界角。直立状态的测试者穿着特制鞋在涂布机油的陶瓷地砖实验板上来回行走，实验板以一定的速度从水平开始逐渐倾斜，直到测试者在行走中出现不安全的迹象。此时的角度为动态临界角，该法模拟实际的使用过程，适用于包括陶瓷在内的多种类型的地面材料的防滑性能测试。

目前美军在用的测定摩擦系数方法是MIL-PRF-24667C标准规定的方法，2.7Kg重的滑块（含滑块下3mm厚的橡胶片，邵A硬度57），滑块前方有一定的圆弧边。测定摩擦系数时用拉力计测定摩擦力，再除以2.7Kg重量即可得到防滑涂料的摩擦系数。这种方法较简便，可用于试验室和现场测试。

（五）与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准是对GB/T 9263-1988《防滑甲板漆防滑性的测定》的修订，与现行相关的法律、法规、规章及行业相关标准并无矛盾或冲突，标准的修订对于促进该领域技术进步、引导行业健康有序发展非常必要。

（六）重大分歧意见的处理经过和依据

暂无

（七）标准性质的建议说明

本标准属性定为推荐性国家标准。

（八）贯彻标准的要求和措施建议

本次标准的制定会进一步防滑涂料的技术进步，引导防滑涂料在各应用行业的健康发展，可供各检验机构、涂料厂和客户参考和使用。

（九）废止现行有关标准的建议

本标准是对GB/T 9263-1988版标准的修订，标准发布后代替现行的有关标准。

（十）其他应予说明的事项

暂无。

附表

验证试验结果汇总

| 编号 | 摩擦系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干态 |  |  |  |  | 湿态 |  |  |  |
|  |  | 测试结果1 | 测试结果2 | 相对偏差，% |  | 测试结果1 | 测试结果2 | 相对偏差，% |  |
| 1# | 配套1 | 1.11 | 1.12 | 0.4 |  | 0.91 | 0.93 | 1.1 |  |
|  | 配套2 | 1.13 | 1.11 | 1 |  | 0.92 | 0.91 | 0.5 |  |
| 2# | 配套1 | 1.18 | 1.16 | 0.9 |  | 0.96 | 0.95 | 0.5 |  |
|  | 配套2 | 1.19 | 1.18 | 0.4 |  | 0.98 | 0.95 | 1.6 |  |
| 3# | 配套1 | 1.20 | 1.21 | 0.4 |  | 0.98 | 0.96 | 1.0 |  |
|  | 配套2 | 1.22 | 1.21 | 0.4 |  | 1.00 | 1.03 | 1.5 |  |
| 4# | 配套1 | 1.09 | 1.09 | 0 |  | 0.90 | 0.92 | 1.1 |  |
|  | 配套2 | 1.12 | 1.11 | 0.4 |  | 0.91 | 0.88 | 1.7 |  |
| 5# | 配套1 | 1.05 | 1.06 |  | 0.5 | 0.85 | 0.87 |  | 1.2 |
|  | 配套2 | 1.08 | 1.08 |  | 0 | 0.87 | 0.84 |  | 1.8 |
| 6# | 1.11 |  | 1.08 |  | 1.4 | 0.92 | 0.90 |  | 1.1 |
| 7# | 1.19 |  | 1.21 |  | 0.8 | 0.97 | 0.99 |  | 1.0 |
| 8# | 1.22 |  | 1.20 |  | 0.8 | 0.99 | 0.96 |  | 1.5 |
| 9# | 1.10 |  | 1.13 |  | 1.3 | 0.89 | 0.86 |  | 1.7 |
| 10# | 1.08 |  | 1.11 |  | 1.4 | 0.85 | 0.83 |  | 1.2 |

结果分析：从验证试验结果来看，测试点相对偏差均在标准中规定的要求内，有很好的数据的平行性，能够满足要求。